ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СИСТЕМ Al-Сe, Аl-Ce-Co В АМОРФНОМ СОСТОЯНИИ

В.А. Быков1, К.Ю. Шуняев1, В.Е. Сидоров2, С.А.Упоров2

1Институт металлургии УрО РАН, 620016 Россия г. Екатеринбург,

ул.Амундсена,101 wildrobert@gmail.com

2 Уральский Государственный Педагогический Университет, 620017 Россия, г.Екатеринбург, пр.Космонавтов,26

В последнее время интерес исследователей к сплавам Al-Ce, Al-Ce-Co вызван в основном из-за их способности к стеклообразованию, которое происходит при небольшом содержании легирующих добавок редкоземельного и переходного металла от 5 до 10 ат.% [1]

C использованием методов синхронного термического анализа проведено исследование аморфных лент на основе алюминия следующего состава: Al – 8 ат.% Сe ; Al 91%-Co 2%-Ce 7%. Аморфные ленты были получены планарным способом спиннингования в инертной среде. Исследования проводили на приборе термического анализа STA 409 PC Luxx фирмы NETZSCH в атмосфере аргона, в температурном интервале 25-1400 ˚С, со скоростью нагрева 10 К/мин. Установлено, что кристаллизация обоих сплавов происходит в две стадии. Для состава Al – Сe 8 ат.% первая стадия кристаллизации проходит при температуре 195 оС (температура пика экзотермического эффекта) и сопровождается выделением энергии 39 Дж/г, вторая при 303,2оС с выделившейся энергией 80 Дж/г. Согласно фазовой диаграмме можно предположить, что первая стадия кристаллизации - это начало образование метастабильной фазы Al11Ce3, вторая – образование интерметаллида Al11Ce3. Аналогичная картина наблюдается при нагреве аморфной ленты состава Al91Co2Ce7. Начало первой стадии кристаллизации приходится на температуру 181 оС с последующим выделением энергии 18,6 Дж/г, а второй при 309,7 оС с энергией 78,59 Дж/г. В области исследуемого состава аморфной ленты - Al91Co2Ce7 в твердом состояние присутствует механическая смесь трех фаз Al+Al11Ce3+Al9Co2. Следуя этому, можно предположить, что при двухстадийной реакции кристаллизации аморфной ленты метастабильная фаза (первая реакция кристаллизации) является близкой к составу Al11Ce3+Al9Co2.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №№ 07-02-01049-а, 07-03-96102 урал-а.

ЛИТЕРАТУРА

[1] A. Inoue, K. Ohtera, A.P. Tsai, T. Masumoto // Jpn. J. Appl. Phys. Lett., 1988, v. 27, p. L280–L282.