КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ SmBaCo2-xFexO5+δ

Л.Я. Гаврилова, Т.В. Аксенова, Н.Е. Волкова, В.А. Черепанов

Уральский государственный университет, Россия, 620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51. lydmila.gavrilova@usu.ru

Перспективы использования слоистых перовскитоподобных соединений в качестве электродов высокотемпературных топливных элементов, кислородных мембран, магниторезисторов ставят задачи по изучению кристаллической структуры, кислородной нестехиометрии и стабильности при варьировании химического состава и внешних термодинамических условий.

В работе представлены результаты исследования твердых растворов общего состава SmBaCo2-xFexO5+δ, где 0≤x≤2. Синтез образцов проводился двумя способами: по стандартной керамической технологии и с использованием жидких прекурсоров. Заключительный отжиг проводили при 1100оС на воздухе с последующей закалкой образцов на комнатную температуру. Фазовый состав образцов контролировали рентгенографически. Расчет параметров элементарных ячеек осуществляли с использованием программы “Celref 4.0”. Определение структурных параметров из дифрактограмм осуществляли методом полнопрофильного анализа Ритвелда в программе “Fullprof 2008”.

Установлено, что при 1100оС на воздухе твердые растворы SmBaCo2-xFexO5+δ образуются в интервале составов 0≤x≤1.1. Рентгенограммы оксидов SmBaCo2-xFexO5+δ, где 0≤x≤0.5 удовлетворительно описываются в рамках орторомбической ячейки с удвоенными параметрами b и с (ap ( 2ap ( 2ap), пространственная группа Pmmm (ap - параметр ячейки кубического перовскита). Дальнейшее увеличение содержания ионов железа в двойных перовскитах приводит к изменению структуры твердых растворов. Образцы SmBaCo2-xFexO5+δ с 0.6≤x≤1.1 кристаллизуются в тетрагональной ячейке (ap ( ap ( 2ap) пространственной группы P4/mmm. Построены зависимости параметров элементарных ячеек от состава твердого раствора.

Методом высокотемпературной термогравиметрии получены функциональные зависимости кислородной нестехиометрии сложных оксидов SmBaCo2-xFexO5+δ (для х=0; 0,2; 0,4 и 0,6) от температуры в интервале 600-1100оС на воздухе. Абсолютное значение кислородной нестехиометрии определяли методом прямого восстановления образцов в токе водорода.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов Президента РФ МК–3162.2008.3, РФФИ-Урал № 07-03-96079 и РФФИ № 09-03-00620-а.