КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИ-4-ВИНИЛПИРИДИНА, НАСТРОЕННЫЕ НА СОРБЦИЮ ИОНОВ МЕДИ

Э.Б.Аманов, Н.А.Зейналов, И.В.Ахмедова, Х.А.Мугимова

Институт химических проблем им. М.Ф.Нагиева, г.Баку, Национальная Академия Наук Азербайджана

E-mail: еlmararvana1@rambler.ru, telefon: (99412)4387567

В настоящей работе описывается синтез сорбентов на основе поли-4-винилпиридина (П-4-ВП), конформационно настроенных на сорбцию ионов меди. Принцип конформационной настройки, основанный на использовании “памяти” полимерной конформации,  позволяет существенно улучшить основные сорбционные свойства сорбентов. При сшивании металлополимерных комплексов, образовавшиеся вследствие настройки оптимальные для сорбции данного металла конформации фиксируются. Благодаря существованию сшивки сохраняются топологические характеристики сетки, благоприятные для повторной сорбции тех же ионов.

В качестве объекта для конформационной настойки выбран образец П-4-ВП со средней степенью кватернизации 23%, синтезированный по методике [1].

Была изучена кинетика сорбции, определена сорбционная емкость (Е) и предельные коэффициенты распределения (Кпр) меди. Для сравнения исследовали сорбционные свойства ненастроенных сорбентов. Результаты приведены в табл. 1.

| Сорбент | Е, мг-экв | Кпр |
| --- | --- | --- |
| ненастроенный | 3,50 | 410 |
| настроенный | 5,85 | 945 |

Настройка позволяет существенно увеличить сорбционную емкость сорбентов по отношению к настраиваемому иону и более чем в два раза повысить коэффициент распределения. Значительно увеличивается и скорость сорбции. Увеличение скорости происходит вследствие более жесткой фиксации пространственного расположения свободных гидрофобных и кватернизованных гидрофильных функциональных групп, а также оптимальных для сорбции конформаций макромолекул. Дальнейшее повышение степени сшитости создает препятствие для диффузии ионов в сорбент.

Литература

[1] Efendiev A.A., Amanov E.B., Sultanov Yu.M., Kabanov V.A. XXIII Microsymp.:Selective polymeric sorbents. Prague, 1982, M14