ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

БОРОСИЛИКАТНЫХ РАСПЛАВОВ, СОДЕРЖАЩИХ

ОКСИДЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ

В.Л. Столярова, С.И. Лопатин

Химический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, Россия, г. Санкт-Петербург, Старый Петергоф, Университетский пр., 26

stvl08@inbox. ru

Исследование состава пара и термодинамических свойств расплавов систем МOB2O3SiO2 (здесь и далее M = Ca, Sr, Ba) выполнено эффузионным методом Кнудсена с масс-спектрометрическим анализом состава пара.

Исследование проводилось на масс-спектрометре МС-1301 при энергии ионизирующих электронов 25 В. Испарение исследуемых образцов выполнено из сдвоенных молибденовых эффузионных камер, нагреваемых электронной бомбардировкой. Температура измерялась оптическим пирометром ЭОП-66 с точностью ±5 K в интервале 1650-1800 K.

В масс-спектрах пара над расплавами систем МOB2O3SiO2 в интервале температур 16501800 K были найдены ионы М+, МO+, МBO2+, B2O3+, SiO+, MoO3+ и MoO2+. Соотношение интенсивностей ионных токов в масс-спектрах пара над расплавами исследуемых систем зависело от температуры и состава конденсированной фазы. Для идентификации молекулярного состава пара над изученными образцами были определены энергии появления ионов в масс-спектрах пара методом исчезающего ионного тока с использованием золота в качестве стандарта. Измеренные интенсивности ионных токов, возникающих при ионизации соответствующих молекулярных форм пара над расплавами изученных систем, позволили вычислить значения активностей МO, B2O3 и SiO2 по методам сравнения ионных токов, Белтона-Фруеханом и также Некеля-Вагнера. Значения энергий Гиббса (ΔG) и избыточные энергии Гиббса (ΔGЕ) в расплавах изученных систем были найдены из известных термодинамических соотношений.

Установлено, что в исследованных расплавах наблюдаются отрицательные отклонения от идеального поведения, связанные с образованием соединений в конденсированных фазах систем МOB2O3SiO2. Величина отклонения от идеальности в рассмотренных расплавах зависит от степени основности оксида-модификатора и становится более отрицательной при переходе от системы СаOB2O3SiO2 к ВаOB2O3SiO2.

Настоящее исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в соответствии с проектом № 07-03-00-238а.