ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ СТРУКТУРНЫХ ИЗОМЕРОВ ЛЕТУЧЕГО КОМПЛЕКСА ТРИФТОРАЦЕТИЛАЦЕТОНАТА РУТЕНИЯ (III)

С.В. Сысоев, Т.Н. Черемисина, Л.Н.Зеленина, С.В. Ткачев, 
К.В. Жерикова, Н.Б. Морозова, Н.В. Куратьева

Учреждение Российской академии наук Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения РАН, 
Россия, 630090, Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 3. E-mail: tv@che.nsk.su

Летучие координационные соединения, в том числе и-дикетонаты металлов, являются перспективными предшественниками для получения металлических и оксидных функциональных слоев методом химического осаждения из газовой фазы. Структурная изомерия, существующая в комплексах с несимметричными лигандами, влияет существенным образом на различные физико-химические свойства соединений (давление пара, температура плавления, устойчивость при хранении и использовании).

Методом потока в квазиравновесных условиях и статическим методом измерены зависимости давления насыщенного пара от температуры в интервале 90–210ºС над твердыми и жидкими цис- и транс-модификациями трифторацетилацетоната рутения(III), Ru(tfac)3, а также над смесью изомеров (Рис. 1). Рассчитаны термодинамические характеристики процессов сублимации, испарения, плавления и фазового превращения структурных изомеров.

Температуры и термодинамические характеристики процессов плавления чистых изомеров Ru(tfac)3 и их смесей также определены методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). Установлено, что смесь изомеров Ru(tfac)3 образует эвтектику.

Термодинамически более устойчивым является транс-Ru(tfac)3. Для фазового превращения (цис-Ru(tfac)3)тв  (транс-Ru(tfac)3)тв H0tr(T) = -19,65,0 кДж/моль по тензиметрическим данным, H0tr(T)  = -18,01,5 кДж/моль по данным ДСК.

Методом РСА установлены структуры для цис- и транс-форм Ru(tfac)3.

Работа выполнена при поддержке интеграционного междисциплинарного проекта N97 "Фундаментальные основы процессов химического осаждения пленок и структур для наноэлектроники"

Рис. 1. Зависимости давления насыщенного пара от температуры над твердыми и жидкими цис- и транс-изомерами Ru(tfac)3: 1 – (цис)тв; 2 – (цис)ж; 3 – (цис + транс)ж; 4 – (транс)ж; 5 – (транс)тв.