## Термодинамика МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЦЕОЛИТОПОДОБНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ ДИПЕПТИДОВ С ПАРООБРАЗНЫМИ ОРГАНИЧЕСКИМИ соединениями

И.Г. Ефимоваa, М.А. Зиганшинa, В.В. Горбачукa, Д.В. Солдатовb, С.А. Зиганшинаc, А.А. Бухараевc

aХимический Институт им А.М. Бутлерова, КГУ, ул. Кремлевская, 18, Казань, РФ. bУниверситет Гёльфа, Оттава, Канада.

cФХП КФТИ им. Е.К. Завойского КазНЦ РАН, Сибирский тракт, 10/7, Казань, РФ.

E-mail: iefimova@ksu.ru

В последние несколько лет способность пептидов к самопроизвольной самоорганизации с образованием устойчивых микропористых гидрофобных материалов значительно расширило области их практического применения.

В настоящей работе методом атомно-силовой микроскопии (ACM) была охарактеризована морфология поверхности тонких пленок дипептидов L-аланил–L-валина и L-валил–L-аланина, до и после взаимодействия с парами органических соединений, рис.1b. Рецепторные свойства дипептидов по отношению к органическим «гостям» были изучены методом пьезоэлектрических кварцевых микровесов (QCM). При связывании органических гостей дипептидами наблюдается эффект «исключение по размеру», рис. 1a.

(a)						(b)

Рисунок 1. Соотношение между стехиометрией S и молекулярной рефракцией MRD гостей для дипептида L-аланил–L-валин (a); АСМ - изображение поверхности тонкой пленки L-аланил-L-валина после связывания паров толуола. (b) [1].

При связывании паров толуола и пиридина на поверхности пленки дипептида L-аланил–L-валина наблюдается образование наноостровков.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 08-03-01107, 09-03-07011- поволжье и BRHE (REC007).

[1] И.Г. Ефимова, М.А. Зиганшин, В.В. Горбачук, Д.В. Солдатов, С.А. Зиганшина, А.П. Чукланов, А.А. Бухараев. Физ.химия повер. и защита матер. (2009) в печати.