СОРБЦИОННЫЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНОСТИ ПОРИСТОГО ПОЛИМЕРА DOWEX L-285

В. Ю. Гуськов, Ф. Х. Кудашева, Л. Ф. Хакимова, Э. Р. Валинурова

Башкирский государственный университет, Россия, 450074, Уфа, ул. Заки-Валиди, 32, Химический факультет, E-mail: guscov@mail.ru

В настоящей работе исследованы сорбционные и термодинамические характеристики пористого полимера Dowex L-285 (матрица – стирол-дивинилбензол). Средний размером пор сорбента составил 25 Å, а удельная поверхность были одинаковы и равнялись 800 м2/г. Исследования проводились методом обращённой газовой хроматографии на хроматографе «Агат». Пробы сорбатов вводились в виде жидкостей и паровоздушных смесей объёмом 0,2-1,6 и 10-100 мкл соответственно. В качестве тест-сорбатов использовались н-алканы С6-С9, н-спирты С1-С4, изо-спирты С3-С5, некоторые сложные эфиры, арены, хлорорганические, гетероциклические и другие соединения. Из зависимости логарифмов удельных удерживаемых объёмов от 1/Т были рассчитаны дифференциальные мольные изменения внутренние энергии и энтропии сорбции.

Для всех тест-сорбатов изотермы сорбции линейны, а пики при введении проб объёмом в 0,2 и 0,4 мкл жидкости и 10 мкл паровоздушной смеси симметричны. Однако удерживаемые объёмы зависели от величины вводимой пробы, причём для большинства сорбатов эта зависимость описывается уравнением:

Для аренов зависимость описывается уравнением:

Где Ve – экстраполированный на нулевой объём вводимой пробы удельный удерживаемый объём, мл/г na – количество вводимой пробы, мкмоль.  Показано, что удерживаемые объёмы и теплоты сорбции на пористом полимере Dowex L-285 зависят от поляризуемости, температуры кипения и молекулярной массы сорбата, но не зависят от дипольного момента. Данный полимерный сорбент является слабополярным, удерживание на котором определяется в основном универсальными дисперсионными силами.   Также, в настоящей работе были вычислены вклады всех молекулярных взаимодействий в изменение внутренней энергии сорбции. Показано, что данный полимер может быть отнесён к 3 типу по классификации Киселёва