ТЕРМОДИНАМИКА ИСПАРЕНИЯ ДИБРОМИДА ЕВРОПИЯ

М.Ф. Бутманa, Д.Н. Сергеевa, В.Б. Моталовa, Л.С. Кудинa, L. Rycerzb, 
M. Gaune-Escardc

a Ивановский государственный химико-технологический университет, пр-т. Энгельса 7, 153000 Иваново, Россия butman@isuct.ru
b Chemical Metallurgy Group, Faculty of Chemistry, Wroclaw University of Technology,  Wybrzeze Wyspianskiego 27, 50-370 Wroclaw, Poland

c Ecole Polytechnique, Mecanique Energetique, Technopole de Chateau-Gombert,5 rue Enrico Fermi, 13453 Marseille Cedex 13, France

Методом высокотемпературной масс-спектрометрии изучен процесс испарения дибромида европия. Температурные зависимости ионных токов представлены на рис. 1. Определено парциальное давление молекул EuBr2 в насыщенном паре (1049-1261 K): ln p(EuBr2)Па = (–36.224 ± 0.643)×103/T + (18.611 ± 0.558). Установлено, что доля молекул димеров Eu2Br4 в паре не превышает 1 %. На рис. 2 представлены экспериментальные данные по температурной зависимости теплоемкости EuBr2, полученные методом дифференциальной сканирующей калориметрии в интервале температур 300-1100 К. Для твердой фазы Cop = 73.79 + 8.31·10–3 T (± 2.25) Дж моль-1 K-1. Для жидкой фазы Cop = 105.39 ± 3.32 Дж моль-1 K-1. Температура и энтальпия плавления составили 941 K и 22.2 ± 0.4 кДж моль-1 соответственно. С использованием рассчитанных термодинамических функций EuBr2 в газовой (приближение «жесткий ротатор-гармонический осциллятор», молекулярные параметры взяты из [1]) и конденсированной фазах по методикам II и III законов термодинамики определены термодинамические характеристики испарения/сублимации EuBr2 Проведен сравнительный анализ имеющихся литературных данных по давлению насыщенного пара EuBr2. Рекомендовано значение энтальпии реакции 
EuBr2, кр. = EuBr2: sH(298.15 K) = 354  5 кДж/моль.

| Рис. 1. Температурные зависимости ионных токов | Рис. 2 Температурная зависимость молярной теплоемкости EuBr2 |
| --- | --- |

ЛИТЕРАТУРА

[1] Н.И. Гиричева, Г.В. Гиричев, С.А. Шлыков, О.В. Пелипец. Журн. cтрукт. хим. 45 (2004) 50.

Работа выполнена при поддержке грантом РФФИ 09-03-97536.