Кристаллохимические характеристики хроматов (VI),

молибдатов (VI) и вольфраматов (VI)

щелочноземельных металлов

О.Н. Груба, А.Г. Рябухин

ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет», Россия, 
г. Челябинск, пр. Ленина, 76. E-mail: grox73@mail.ru

Рассмотрена возможность расчета кристаллографических и термохимических характеристик в ряду однотипных соединений, кристаллизующихся в одинаковой структуре. В качестве объектов исследования выбраны нормальные хроматы, молибдаты и вольфраматы щелочноземельных металлов.

Опираясь на разработанные ранее модели ионных радиусов [1] и метаморфозы различных структур в квазикубическую [2], а также справочные данные по параметрам решеток исследуемых соединений [3−5], проведены расчеты кристаллографических характеристик (параметр квазикубической решетки d, объем элементарной ячейки V, межструктурные расстояния rp) хроматов (VI), вольфраматов (VI) и молибдатов (VI) щелочноземельных металлов. Рассчитаны

На базе модели расчета термохимических характеристик кристаллических веществ [6], с использованием полученных ранее величин межструктурных расстояний rp (МеI−МеIIO4), рассчитаны энтальпии кристаллической решетки хроматов, молибдатов и вольфраматов щелочноземельных металлов. Величины DfH°(CrO42−, г) = 1352,082±1,214, DfH°(MoO42−, г) = 1349,63±0,02 и DfH°(WO42−, г) = 1243,34±0,50 кДж/моль, рассчитанные каждая по данным для трех соединений, практически совпадают, что свидетельствует о внутренней согласованности результатов.

Использованные в работе математические модели расчета обладают предсказательностью: произведена оценка неизвестных ранее радиусов сложных (СrO42−, MoO42−, WO42−) и элементарных ионов (Cr6+, W6+, Мо6+), энтальпий образования хромата, молибдата и вольфрамата радия.

ЛИТЕРАТУРА

[1] A.G. Ryabukhin. High-temperature melts. 1 (1996) 33−38.

[2] A.G. Ryabukhin. Вестник ЮУрГУ, серия «Металлургия». 9 (2007) 17−21.

[3] A.G. Ryabukhin. Эффективные ионные радиусы. Энтальпия кристаллической решетки. Энтальпия гидратации ионов. Монография. Chelyabinsk, 2001.