Теоретическое и экспериментальное исследование тройных взаимных систем, образованных соединениями A4B6

А.А. Волыхов, Л.В. Яшина, В.И. Штанов, О.Ю. Иваньшина, А.В. Рыженков

Химический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Россия, 119991, Москва, Ленинские горы, дом 1, строение 3. andyvolykhov@yandex.ru

Полупроводниковые твёрдые растворы являются перспективными оптоэлектронными и термоэлектрическими материалами. Фазовые диаграммы многокомпонентных систем дают необходимую для синтеза информацию о предельной взаимной растворимости при различных температурах, а также об условиях синтеза монокристаллов различного состава. Квазитройные системы представляют интерес, так как дают возможность независимо задавать два параметра твёрдого раствора, например, ширину запрещённой зоны и параметр элементарной ячейки.

В настоящей работе на основании литературных данных и экспериментальных результатов методами термодинамического моделирования построены фазовые диаграммы всех квазитройных взаимных систем, образованных полупроводниковыми соединениями класса A4B6, а именно (Sn,Pb)(S,Te), (Sn,Pb)(S,Se), (Sn,Pb)(Se,Te).

На первом этапе были выбраны общие для всех систем термодинамические данные для компонентов. На втором этапе проанализированы литературные данные по фазовым диаграммам всех граничных квазибинарных систем и построены их расчётные фазовые диаграммы в едином формализме четырёхпараметрической модели зависимости избыточной энергии Гиббса от состава и температуры. Далее проанализированы литературные данные по границам области распада в тройных взаимных системах и оценены границы области распада системах (Sn,Pb)(Se,Te) и (Sn,Pb)(S,Te), на основании чего выбраны составы образцов внутри обрасти распада для исследования. Образцы приготовлены сплавлением из бинарных компонентов и заранее подготовленных сплавов, в свою очередь, синтезированных из особо чистых простых веществ. Отжиг образцов проводился при температурах 800-1000 К. Полученные двухфазные образцы исследовали методом ЛРСА. На завершающем этапе был подобран самосогласованный набор термодинамических параметров, описывающих экспериментальные данные, и рассчитаны теоретические фазовые диаграммы.