АДСОРБЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА КРЕМНЕЗЕМНОМ И УГЛЕРОДНОМ АДСОРБЕНТАХ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ МОНО- И ПОЛИМОЛЕКУЛЯРНЫМИ СЛОЯМИ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ

Ю.Г. Кураева, Л.А. Онучак

ГОУ ВПО "Самарский государственный университет", Россия, 443011, г. Самара, ул. Ак. Павлова, 1, kuraeva81@mail.ru

Экспериментальные и теоретические работы, посвященные исследованию жидкокристаллических (ЖК) сорбентов в газовой хроматографии, в большей степени посвящены распределительной газо-мезофазной хроматографии, чем газо-адсорбционной. Между тем исследования, проведенные сканирующей зондовой микроскопией, показали, что анизометричные молекулы ЖК могут формировать на некоторых твердых подложках упорядоченные монослои.

Целью работы являлось изучение влияния химии поверхности адсорбента-носителя и природы ЖК на структурную организацию нанесенных моно- и полислоев ЖК, донорно-акцепторные характеристики модифицированных адсорбентов и термодинамические характеристики адсорбции (ТХА) органических соединений. В качестве адсорбентов-носителей использованы кремнеземный (силохром С-120) и углеродный (carbopack B) мезопористые адсорбенты с диаметром пор 100 – 1000 Å, которые модифицировали ЖК с каламитной (вытянутой) формой молекул: 4-метокси-4'-этоксиазоксибензолом, холестериловым эфиром п-пентилоксибензойной кислоты и терефталиден-бис-2-метилбутиловым эфиром п-аминобензойной кислоты.

Определены ТХА 20 органических соединений разных классов на модифицированных адсорбентах. Установлено, что в общем случае модифицирование приводит к уменьшению теплот адсорбции и энтропии адсорбции по абсолютной величине, что связано с увеличением подвижности молекул адсорбатов, испытывающих меньшую силу притяжения к поверхности модифицированного адсорбента. Этот эффект более сильно выражен для адсорбента carbopack B по сравнению с силохромом. Монослои ЖК на поверхности углеродного адсорбента вследствие анизотропии мезогенных молекул более упорядочены, чем на поверхности силохрома. Упорядоченность монослоя модификатора на поверхности углеродного адсорбента приводит к его высокой структурной селективности.

Выражаем благодарность РФФИ за поддержку работы в рамках гранта р-офи №07-03-97618.