РАСЧЕТ РАВНОВЕСИЯ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ И ИОННОЙ ПОДВИЖНОСТИ В НЕКОТОРЫХ ОКСИДНЫХ СИСТЕМАХ

# А.В. Кнотько, М.Н. Рулев, А.А. Меледин, А.В. Гаршев, В.И. Путляев

Химический ф-т и Факультет наук о материалах МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, Москва, Ленинские горы, 119991. knotko@inorg.chem.msu.ru

Процессы в твердых растворах, ведущие к гомогенному образованию концентрационных неоднородностей (флуктуаций состава) или выделению новых фаз в объеме исходной фазы, являются перспективным методом модификации свойств неорганических материалов. Для веществ, не имеющих, согласно фазовой диаграмме, возможности перехода без изменения состава в метастабильное состояние, в котором возможны гомогенные (в обозначенном выше значении этого термина) превращения, переход в указанное состояние может быть в ряде случаев осуществлен за счет диффузии в данное вещество компонента, коэффициент диффузии которого значительно выше, чем у других компонентов или формирование второй фазы затруднено кинетически (т.н. механизм внутренней твердофазной реакции).

С целью исследования возможности и разработки методов управления внутренними твердофазными реакциями в инертной матрице, диффузионно насыщаемой одновременно несколькими компонентами из различных фаз – источников, в настоящей работе с использованием приближения механики ионной решетки был проведен расчет энергий образования точечных дефектов и их подвижности в твердых растворах на основе кубического ZrO2 (со структурой флюорита) а также оксидов со структурой каменной соли NiO и CdO. По полученным результатам оценены концентрации избытка анионов или катионов, необходимые для достижения равной катионной и анионной подвижностей при различных температурах, откуда сделан вывод, что в рассмотренных системах протекание внутренней твердофазной реакции можно ожидать только в случае NiO. В то же время следует учитывать, что в случае NiO при использовании модели ионной связи к ошибкам может привести пренебрежение ЭСКП иона Ni2+.

Для изучения возможности регулирования в широких пределах соотношения катион/анион в системах на основе NiO был синтезирован и подвергнут окислительной и восстановительной обработке с последующим анализом содержания кислорода методом гравиметрии восстановления ряд твердых растворов NiO-CuO-Cu2O. Элементный состав полученных образцов уточнялся методом РСМА, а фазовый - РФА. Показано, что отжиг указанных твердых растворов в восстановительных условиях может приводить к получению аниондефицитных фаз, а следовательно (согласно полученным расчетным результатам) – и к смене соотношения катионной и анионной подвижностей.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 08-03-00889-а.