СИНТЕЗ, СТРУКТУРА, ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ

И ЭНТАЛЬПИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Bi12.5Lu1.5ReO24.5

А.Н. Брызгалова, Н.И. Мацкевич, М.Ю. Мацкевич, К. Грэвс, T. Вольф

Институт неорганической химии СО РАН, Россия, 630090 Новосибирск,

пр. Акад.  Лаврентьева, 3, nata@che.nsk.su

Факультет химии, Университет Бирмингема, Англия,  В15 2ТТ Бирмингем

Институт физики твердого тела, Германия, 76021 Карлсруэ

Настоящая работа посвящена синтезу соединения Bi12.5Lu1.5ReO24.5, определению его структуры, измерению ионной проводимости и энтальпии образования. Фаза синтезирована впервые.

В работе проф. К. Грэвса [1] был открыт новый класс оксидов с высокой ионной проводимостью общей формулы Bi12.5RE1.5ReO24.5. Фазы были получены для RE = La, Nd, Eu, Er, Y. Мы синтезировали фазу Bi12.5Lu1.5ReO24.5 методом твердофазного синтеза при 800 C в течение 70 ч. Идентификацию проводили методом рентгенофазового анализа и нейтронографии. Bi12.5Lu1.5ReO24.5 кристаллизуется в кубической системе,  a = 5.5591(2) Ǻ, пространственная группа Fm3m, позиции атомов  Bi/Lu/Re в 4a (0 0 0). Измерения методом импеданс спектроскопии были выполнены в интервале температур 200 to 600°C. Было показано, что соединение обладает проводимостью выше, чем Bi12.5Y1.5ReO24.5, но ниже, чем Bi12.5Er1.5ReO24.5, Bi12.5Nd1.5ReO24.5, and Bi12.5La1.5ReO24.5. Проводимость при 400o C: у400 (S∙cm-1) = 9.95∙10-4, 2.07∙10-3, 2.72∙10-3, 6.09∙10-3, и 7.24∙10-3 для Bi12.5Y1.5ReO24.5, Bi12.5Lu1.5ReO24.5, Bi12.5Er1.5ReO24.5, Bi12.5Nd1.5ReO24.5, и Bi12.5La1.5ReO24.5 соответственно.

Методом калориметрии растворения была определена стандартная энтальпия образования Bi12.5Lu1.5ReO24.5 и энтальпия образования из оксидов. Показано, что соединение обладает наибольшей термодинамической устойчивостью среди фаз Bi12.5RE1.5ReO24.5 (RE = Y, La, Nd, Eu, Er, Lu).

ЛИТЕРАТУРА

[1] R. Punn,  A. Feteira, D. Sinclair, C. Greaves. JACS. 128 (2006) 15386.