ТЕРМОДИНАМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ С ВОДОЙ.

А.Н.Прусов, М.В.Радугин, Т.Н.Лебедева, А.Г.Захаров

Учреждение Российской академии наук Институт химии растворов РАН, 153045 г.Иваново, ул.Академическая, 1, E-mail:anp@isc-ras.ru

В данной работе изучено влияние природы и механических воздействий на термодинамические характеристики взаимодействия микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) с водой. Термохимическим методом при 298К на жидкостном калориметре с изотермической оболочкой получены теплоты смачивания водой древесной и льняной МКЦ до и после их обработки в экструдере. Калориметрические исследования показали, что тепловые эффекты взаимодействия воды с целлюлозой значительно зависят от начального содержания воды в полимере.

С помощью предложенного термодинамического цикла рассчитаны интегральные и дифференциальные энтальпии взаимодействия воды с целлюлозой. Линейный характер зависимости дифференциальной энтальпии взаимодействия воды с целлюлозой свидетельствует о том, что для МКЦ не характерно явление рекристаллизации. Это, по-видимому, связано с тем, что в микрокристаллитах МКЦ отсутствуют или крайне малы внутренние напряжения.

Для всех образцов МКЦ дифференциальные энтальпии взаимодействия целлюлозы с водой экстраполированные на нулевое содержание воды практически не зависят от природы образца и механического воздействия на него и находятся в пределах -16÷17 кДж·моль-1, что свидетельствует о том, что их величина определяется только природой связи, а именно - водородной связью.

C использованием данных по предельным величинам сорбции воды изучаемыми полисахаридами и тепловым эффектам взаимодействия сухих образцов МКЦ с водой рассчитаны изменения энтальпии при переходе 1 моля воды из свободного в связанное состояние путем деления теплового эффекта на предельную величину сорбции, выраженную в молях воды. Согласно полученному результату, изменение энтальпии при переходе 1 моля воды из свободного в связанное состояние есть величина постоянная, и лежит в пределах 5,6÷6 кДж·моль-1. Независимость этой величины от природы полисахарида, от механического воздействия на полисахарид также подтверждают то, что термодинамические свойства связанной воды в полисахаридах в основном определяются наличием системы Н-связей в аморфной части полимера, за счет которых осуществляется взаимодействие  молекул воды с полимером.