ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТ ПЛАВЛЕНИЯ ТУГОПЛАВКИХ СУЛЬФИДНЫХ, ФТОРСУЛЬФИДНЫХ СОЕДИЕНЕНИЙ

П.О. Андреев, А.Н. Бойко

Тюменский государственный университет. Россия, 625003, Тюмень, ул. Семакова, 10. andreev@utmn.ru

Определение теплот плавления тугоплавких сульфидных, фторсульфидных соединений является сложной задачей. При нагревании соединения термически диссоциируют. Пар соединений состоит из химически агрессивных веществ, которые разъедают аппаратуру.	Методика определения теплот плавления тугоплавких соединений по теплоте плавления легкоплавких эвтектик разработана. Состав сульфидных, фторсульфидных соединений при температурах легкоплавких эвтектик не изменяется. В системах с незначительными твердыми растворами в общем виде энтальпия плавления эвтектики (Нe) равна Нэ=(1-Хэ)НА+ХэНВ. Хэ – состав эвтектики, НА, НВ – энтальпии плавления эвтектических кристаллов легкоплавкого, тугоплавкого компонентов при температуре эвтектики. Эвтектика имеет на фазовой диаграмме степень свободы равную нулю. Пик плавления пробы эвтектического состава проявляется в узком интервале температур, имеет явно выраженную треугольную форму. Для легкоплавких составов, содержащих первичные зерна компонентов, присутствует пик плавления первичных кристаллов. Площади накладывающихся пиков разделяются математическими преобразованиями по созданной программе «DTA-VPTA». Функции Гаусса используются. Состав эвтектики, как и фазовая диаграмма, устанавливаются методами физико-химического анализа. Количество первичных кристаллов и эвтектических вычисляется для каждой пробы. Удельные и мольные энтальпии плавления компонентов при температуре эвтектики вычисляются из массы и площади пика плавления первичных кристаллов. В системе Cu2S – SrS пик плавления первичных кристаллов SrS вблизи эвтектики не фиксируется. Вычисление энтальпии плавления легкоплавкого компонента из пика плавления первичных кристаллов позволяет определить характеристики тугоплавкого компонента из энтальпии плавления эвтектики. Значения Ср для интервала температур Тпл. – Тэ определяется исходя из статистических данных для известных значений.

В системах АIIF2-LnSF (AII = Ca, Sr, Ln = La-Er) образуются соединения AIILn2S2F4, которые плавятся конгруэнтно. Протяженность твердых растворов составляет менее 1 мол.%. Энтальпии плавления соединений определены методом ДСК на Setsis Evolution – 1600. Различия значений энтальпий образования соединений установленных прямым методом и из теплот плавления эвтектик составляет менее 20 %.

Диаграммы состояния систем MeS-Ln2S3 (Me = Mg, Fe, Mn; Ln = Ce-Dy) эвтектического типа с ограниченной растворимостью. Определение энтальпий плавления эвтектик позволило вычислить энтальпии плавления соединений Ln2S3 при температуре эвтектик.