РАСЧЁТ РАСТВОРИМОСТИ ВОДОРОДА 
В СПЛАВАХ ЖЕЛЕЗО–ВАНАДИЙ

К.Ю. Окишев, Д.А. Мирзаев

Южно-Уральский государственный университет, Россия, 
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76. E-mail: mirzayev@physmet.susu.ac.ru

На основе теории ближнего упорядочения М.А.Штремеля [1], учитывающей парные взаимодействия ближайших соседей в подрешётках замещения и внедрения, получено следующее выражение для растворимости водорода в сплавах железа с ванадием:

, см3/100 г,

где z=4 — число атомов металла, окружающих атом водорода, находящийся в тетраэдрической поре ОЦК-решётки; V — атомная доля ванадия в металлической подрешётке;  — давление водорода в атмосферах, а  — разность энергий взаимодействия атома водорода с атомами ванадия и железа. Рассчитанные значения растворимости CH хорошо согласуются с экспериментальными данными, приведёнными в [2] (рис. 1), при , Дж/моль. Отметим, что в [2] растворимость водорода была описана в модели дальнего упорядочения, однако ванадий не образует с железом сверхструктуры, и поэтому модель ближнего порядка, по нашему мнению, более соответствует реальной ситуации.

Рис. 1. Зависимость растворимости водорода в сплавах Fe–V от концентрации 
ванадия при температурах 773 (1), 873 (2), 973 (3) и 1073 К (4)

ЛИТЕРАТУРА

[1] М.А. Штремель, Ю.А. Крупин, Е.Б. Зарецкий. ФММ 46 (1978) 984.

[2] З.А. Матысина, М.И. Милян. Металлы (1990, № 2) 175.