КИНЕТИКА УСТАНОВЛЕНИЯ БЛИЖНЕГО ПОРЯДКА 
В ТВЁРДЫХ РАСТВОРАХ ЖЕЛЕЗО–ХРОМ–УГЛЕРОД

А.С. Созыкина, Д.А. Мирзаев

Южно-Уральский государственный университет, Россия, 
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76. E-mail: mirzayev@physmet.susu.ac.ru

В работе [1] предложена теория ближнего упорядочения в твёрдых растворах замещения-внедрения, основанная на рассмотрении взаимодействия ближайших атомов. В данной работе она использована для расчёта степени ближнего порядка в ГЦК- и ОЦК-твёрдых растворах Fe–Cr–C. При этом использованы значения энергий парных взаимодействий как по термодинамическим данным, так и по результатам первопринципного моделирования. Равновесное значение параметра порядка pC–Cr, равного вероятности обнаружить в данном узле около атома углерода атом хрома, быстро уменьшается с ростом температуры для обоих фаз.

На основе теории [1] рассчитана также кинетика изменения ближнего порядка при быстром переносе сплава с температуры T0 на более низкую температуру T1 и последующей изотермической выдержке. Ближнее упорядочение изменяет свободную энергию как ГЦК-раствора, так и образующегося из него при дальнейшем охлаждении мартенсита, и поэтому приводит к снижению мартенситной точки сплава (эффект стабилизации аустенита). Это снижение происходит в два этапа, соответствующих установлению ближнего порядка в подсистемах внедрения и замещения. Кинетика и величина эффекта стабилизации согласуется с экспериментальными данными М.Е. Блантера [2] для хромоникелевой стали (рис. 1).

Рис. 1. Изменение мартенситной точки сплава Fe–7,05%Ni–15,73%Cr–0,11%C (мас.), равной 273 К, после изотермической выдержки при 573 (1), 673 (2) и 773 К (3)

ЛИТЕРАТУРА

[1] М.А. Штремель, Ю.А. Крупин, Е.Б. Зарецкий. ФММ 46 (1978) 984.

[2] Б.Г. Серебренникова, М.Е. Блантер. МиТОМ (1972, № 2) 7.