ФРАГМЕНТАРНАЯ МОДЕЛЬ И ФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ АМОРФНЫХ СПЛАВОВ Al-Ni-La И Al-Ni-Nd

К.Б. Алейникова, А.А. Змейкин*, В.В. Вавилова**, Н.А.Палий**

Воронежский государственный университет, Россия, г.Воронеж, Университетская пл.д.1, 394006, E-mail:zmeykin@list.ru

*Воронежский государственный технический университет, Россия, г.Воронеж, Московский проспект д.14, 394026, E-mail:zmeykin@list.ru

**ИМЕТ имени А.А. Байкова РАН, Россия, г.Москва, Ленинский проспект  д.49, 119991, E-mail: palii@ultra.imet.ac.ru

Аморфные сплавы состава Al83Ni10La7 и Al87Ni10Nd3 были получены быстрой закалкой (106 К/сек) из расплава на вращающемся барабане – холодильнике. В данном сообщении приводятся результаты анализа функций радиального распределения атомов (ФРРА) аморфных металлических сплавов с помощью фрагментарной модели, которая позволяет обнаружить в аморфной фазе структурные фрагменты интерметаллических соединений, образование которых возможно при данном составе сплава. Основные положения фрагментарной модели изложены в [1,2].

Исследуемый образец представлял собой толстую (40-45 мкм) фольгу шириной 3 мм. Фольги крепили на пластине монокристаллического кремния, вырезанной так, чтобы она не давала ни одного отражения во всем интервале углов поворота рентгеновского дифрактометра. Кривые интенсивности I(2) получали на дифрактометре ДРОН-3М с монохроматором LiF на вторичном луче и пошаговой регистрацией в интервале по 2 от  8 до 140.

На кривой I(2θ), полученной с образца Al83Ni10La7, наряду с аморфной фазой наблюдаются дифракционные линии поликристаллической фазы Al11La3. На рентгенограмме, снятой с образца содержащего неодим, поликристаллической фазы не обнаружено. Обработку кривых интенсивности проводили по методу, предложенному в [3]. Учет тонкой структуры диффузных максимумов позволил получить экспериментальную ФРРА с упорядочением до 1 нм.

Модельные ФРРА были построены для структур всех известных кристаллических фаз, включающих в свой состав Al, Ni, La и Nd. В аморфной фазе образца, содержащего лантан, наряду с аморфным алюминием найдены фрагменты структуры Ni3Al и, возможно, фазы Лавеса Al2La. Фрагменты структуры Ni3Al в сплаве с добавлением неодима отсутствуют. Это дает возможность предположить, что Nd образует интерметаллические соединения с Ni. Изучена кристализация сплавов при импульсно-фотонном отжиге.

ЛИТЕРАТУРА

[1]. Алейникова К.Б., Зинченко Е.Н., Лихач Н.И. // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2005. Т. 71. № 4. С. 27.

[2]. Алейникова К.Б., Зинченко Е.Н., Лесовой М.В. // Кристаллография. 2007. Т. 52. № 2. С. 354.

[3]. Набитович И.Д., Стецив Я.И., Волощук Я.В. // Кристаллография. 1967. Т. 12. № 4. С. 584.