ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ С ЖИДКИМИ КРИСТАЛЛАМИ

С.М. ПЕСТОВ

Московская государственная академия тонкой химической технологии.

Россия, 119571, Москва, пр. Вернадского, 86. E-mail: pestovsm@yandex.ru

Системы, содержащие термотропные жидкие кристаллы (ЖК), являются интерес-нейшими и одновременно сложными объектами для физико-химического анализа [1]. Анализ литературных данных показал, что более 70 % опубликованных фазовых диаграмм систем ЖК – немезоген содержат ошибки в интерпретации измерений, проведенных методами термического анализа и микроскопии. Фазовые диаграммы систем ЖК – немезоген важны как при выборе растворителей для очистки мезогенов, так и при подборе дихроичного красителя для ЖК смеси. Тип межмолекулярных взаимодействий в системах ЖК – немезоген имеет важное значение при выборе растворителя для кристаллизационной очистки.

Исследовано более 200 систем нематический (смектико-нематический, смектический) мезоген-каламитик - растворитель. Методами ДТА, визуально-политермического анализа, поляризационной микроскопии и растворимости получены политермы растворимости и полные фазовые диаграммы. Показана возможность обнаружения твердофазного полиморфизма при исследовании систем ЖК – немезоген. Перспективным является использование термодинами-ческих методов для предсказания типа фазовых диаграмм, расчета политерм растворимости и координат нонвариантных точек. Для прогноза расслаивания применены модели с использованием параметра растворимости (параметры растворимости Гильдебранда и Хансена, уравнение Флори-Хаггинса). Показана применимость групповых методов вычисления коэффициентов активности компонентов (ЮНИФАК, АСОГ) при расчете политерм растворимости. Данные по термодинамическим и физическим свойствам мезогенов взяты из [2] или рассчитаны методом групповых составляющих. Обсуждены преимущества и ограничения для каждой из рассматриваемых термодинамической моделей. Установлены корреляционные зависимости между длиной алкильной цепи, структурой кристаллов и их растворимостью в растворителях разной полярности. Обнаружены взаимосвязь координат нонвариантных точек от свойств компонен-тов и типа фазовой диаграммы от избыточных термодинамических функций.

[1] V.A. Molochko, S.M. Pestov. Phase equilibria and thermodynamics of systems containing liquid crystals. Print. Center MITHT, Moscow, 2003. 242 p. (in Russ.)

[2] S.M. Pestov. Physical properties of liquid crystals. / Landolt-Boernstein. N.S. VIII/5A. Springer, Berlin, 2003. 492 p.