Расчет и экспериментальное определение энтальпии плавления солевых эвтектических смесей

Гаркушин И.К., Дворянова Е.М., Афанасьева О.Ю.

Самарский государственный технический университет, Россия, 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. E-mail: baschem@samgtu.ru

Экспериментальное определение удельных энтальпий плавления эвтектических смесей проводили на установке ДСК-Д [1]. В таблице 1 приведены экспериментальные и расчетные данные по формулам (1) и (2) без учета энтропии смешения:

SПЛе = xS1 + (1-x)S2 							(1)

;     	(2)

где х – массовая доля компонента смеси; SПЛе, S1, S2 – энтропии (удельные) плавления эвтектики, 1 и 2 компонента; HПЛе, Н1, Н2 – энтальпии (удельные) плавления эвтектик, 1 и2 компонента соответственно.

Таблица 1

Данные по расчетным  и экспериментальным энтальпиям плавления смесей

| Состав, масс. % | Нр | Нэ | Относительная ошибка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 % LiF + 52 % NaF | 716 | 711 | 0,8 |
| 31 % LiF + 69 % KF | 456 | 461 | 1,0 |
| 40 % LiF + 60 % MgF2 | 816 | 857 | 4,8 |
| 33 % NaF + 67 % KF | 497 | 517 | 3,9 |
| 67 % NaF + 33 % MgF2 | 694 | 628 | 10,5 |
| 33 % LiF +50 % NaF + 17 % MgF2 | 722 | 625 | 15,5 |
| 35 % LiF + 38 % NaF + 27 CaF2 | 557 | 528 | 11,3 |

Как видно из таблицы 1, процент относительной погрешности очень мал, что говорит о возможности использования расчетного метода для приближенной оценки величины удельной энтальпии плавления.

Литература

1. Мощенский Ю.В. Трунин А.С., Космынин А.С. Система термического анализа для калориметрических исследований. Научное издание. Самар. гос. техн. ун-т.- Самара,1999. - С. 64.