НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

П-Н-АЛКИЛОКСИ-П'-ЦИАНОБИФЕНИЛОВ ПО ДАННЫМ ПМР ШИРОКИХ ЛИНИЙ

В.Ф. Чуваев1, М.Н. Родникова2, С.А. Сырбу3, А.А. Сырбу4

1Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Россия, 119991, г. Москва, Ленинский проспект, 31

2Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Россия, 119991, г. Москва, Ленинский проспект, 31. E-mail: rodnikova@igic.ras.ru

3Ивановский государственный университет, Россия, 153025, г. Иваново, ул. Ермака, 39. E-mail: syrbue@yandex.ru

4Ивановский институт государственной противопожарной службы МЧС РФ, Россия, 153040, г. Иваново, пр. Строителей, 33

Представители гомологического ряда п-н-алкилокси-п'-цианобифенилов (nОЦБ): CnH2n+1O-C6H4-C6H4-CN) находят широкое применение в качестве компонентов жидкокристаллических материалов для средств отображения информации. Представляет интерес исследование механизмов фазовых переходов указанных соединений методом ПМР.

Некоторые особенности термотропных превращений гомологов с n=3, 5, 7, 8 были обнаружены методом ПМР широких линий на спектрометре WL-112 (Varian).

В кристаллической форме nОЦБ с n=5, 7, 8 фиксируется умеренная колебательная подвижность молекулярной решетки. В соединении 3ОЦБ эта подвижность значительно выше, судя по характеристикам ПМР спектра при 20С.

В кристаллической форме nОЦБ с n=3, 7, 8 зафиксирована фаза с высокой вращательной и трансляционной молекулярной подвижностью (время корреляции с10-7 с). У седьмого и восьмого гомологов подвижная фаза появляется в области отрицательных температур (-20С для 7ОЦБ и -40С для 8ОЦБ). Появление подвижной фазы у третьего гомолога фиксируется в спектрах при температуре около 60С.

Относительное количество подвижной фазы увеличивается с ростом температуры и достигает максимума вблизи фазового перехода. Например, для 3ОЦБ доля соответствующей фазы вблизи перехода из кристаллической фазы в изотропную составляет приблизительно 8.6 %. В структуре 8ОЦБ в области перехода из кристаллической в смектическую А фазу содержание подвижной фазы близко к 100 %, однако в нематическом состоянии характер структуры резко меняется. Происходит определенное упорядочение молекулярных цепочек и резкое изменение характера их подвижности. Можно полагать, что причиной появления подвижной фазы является ориентационная дефектность цепочечных образований кристаллов ОЦБ с появлением локальных областей ослабления межмолекулярных взаимодействий. «Степень дефектности» растет с температурой и существенно влияет на формирование мезофаз.

Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования РНП 2.1.1/3207.