ВЛИЯНИЕ СОСТАВА БИНАРНОГО РАСТВОРИТЕЛЯ 
И ТЕМПЕРАТУРЫ НА СОДЕРЖАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ Al(III), ПРИСУТСТВУЮЩИХ В СИСТЕМЕ 
ХЛОРИД АЛЮМИНИЯ—ТИОНИЛХЛОРИД—ПРОПИЛЕНКАРБОНАТ

С.М. Пономаренко, А.Г. Демахин, В.О. Завельский*

Энгельсский технологический институт (филиал) СГТУ, Россия,

413100, ЭТИ СГТУ, пл. Свободы, 17, г. Энгельс, E-mail: PankratovAN@info.sgu.ru

*Институт физиологически активных веществ Российской Академии наук, Россия,

142432, ИФАВ РАН, Московская обл., п. Черноголовка

Растворы хлорида алюминия в тионилхлориде (ТХ) уже давно нашли применение в качестве электролитных систем литиевых химических источников тока. Улучшения характеристик указанной электролитной системы, в частности транспортных свойств, можно достичь путем введения совместимых с ТХ органических апротонных растворителей, характеризующихся большей основностью и/или диэлектрической проницаемостью.

В связи с вышесказанным нами проведено изучение методом спектроскопии ЯМР 27Al растворов AlCl3 в ТХ, пропиленкарбонате (ПК) и бинарном растворителе ТХ–ПК в интервале температур 243-333 К. Выбор системы AlCl3–SOCl2–C4H6O3 в качестве объекта исследования определялся не только практическим, но и научным интересом к данной системе, который обусловлен тем, что бинарный растворитель состоит из сольватонеактивного и сольватоактивного компонентов (ТХ и ПК соответственно), а, подбирая различные соотношения таких компонентов можно направленно влиять на процессы диссоциации (ассоциации) растворенной соли и, тем самым, создавать электролитные композиции, обладающие необходимым набором свойств.

Прослежено влияние температуры и состава бинарного растворителя на количественный и качественный состав частиц, присутствующих в изученных растворах. Определены концентрационные и температурные интервалы существования всех форм Al(III), в виде которых хлорид алюминия присутствует в бинарном растворителе ТХ – ПК.

Выяснено, что распада сольвата AlCl3SOCl2 под действием температуры не происходит, в то время как процесс распада AlCl3C4H6O3 на заряженные частицы является эндотермическими.

Приведенные сведения о качественном и количественном составе форм Al(III), присутствующих в системе AlCl3–SOCl2–C4H6O3 при различных температурах, могут быть полезными при интерпретации результатов изучения транспортных свойств, коррозии литиевого электрода и электровосстановления SOCl2 в данной системе.