Фазовое поведение системы вода – ДМСО ниже 0ºС

Е.Н. Боброва, А.В. Зинченко

Институт проблем криобиологии и криомедицины НАНУ, Харьков, 61015, Украина. Е-mail: elena_bobrova77@mail.ru

Технологии с применением ДМСО в качестве криопротектора, обладающего высокой проникающей способностью в клетки, занимают значительное место среди известных технологий криоконсервирования. В настоящее работе исследована стелообразующая способность при охлаждении и стабильность аморфного состояния при нагреве водных растворов ДМСО в диапазоне концентраций от 0 до 60 масс.% в области температур 0-196С. С этой целью использовали дифференциальный сканирующий калориметр, разработанный в институте проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины. Образцы массой 1 г охлаждали погружением в жидкий азот, затем помещали их в предварительно охлажденный калориметрический блок. Средняя скорость охлаждения составляла при этом 3,3(3) °С/с. Термограммы регистрировали при нагреве со скоростью 8,3*10-3 °С/с. Построена часть диаграммы физических состояний (рис.) в диапазоне концентраций, представляющем интерес для криобиологических исследований. На термограммах регистрируется скачок теплопоглощения, соответствующий переходу части образца из твердоаморфного состояния в состояние переохлажденной жидкости (точки 1 на диаграмме). При дальнейшем повышении температуры наблюдается интенсивный экзотермический пик (точки 2 на диаграмме), который соответствует кристаллизации льда из переохлажденной жидкости на этапе нагрева. Экзо- и эндотермические пики (точки 3 и 4 на диаграмме, соответственно) отображают процессы кристаллизации и плавления эвтектических составов. Линия 5 – плавление всей системы. Т.о., исследуемые системы затвердевают в гетерогенном состоянии. Ниже линии стеклования образцы представляют собой смесь кристаллов и метастабильных стеклообразных включений. Низкая скорость нагрева способствует развитию кристаллизации льда и кристаллизации эвтектических составов из переохлажденного метастабильного состояния.