# КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПИНОВЫХ ПЕРЕХОДОВ 1A1 ↔ 5T2   В КОМПЛЕКСАХ Fe(II) С 1,2,4-ТРИАЗОЛАМИ

Д.П. Пищур, Г.А.Березовский, О.Г. Шакирова, Л.Г. Лавренова

Институт неорганической химии им. А.В. Николаева, Россия, Новосибирск, 630090, Проспект Академика Лаврентьева, 3, denispischur@ngs.ru

Одной из наиболее перспективных групп координационных соединений являются цепочечные комплексы Fe(II) с 1,2,4 триазолом и его производными. В некоторых из этих соединении при изменении температуры наблюдается фазовый переход с изменением спинового состояния иона железа и структуры комплексов (спиновый переход). Соединения Fe (II) с 1,2,4-триазолом и его производными, обладающие спиновым переходом 1А1 ( 5Т2, представляют особый интерес, что обусловлено рядом факторов:  а) резким изменением эффективного магнитного момента (эф(Т); б) изменением структуры вещества; в) аномалией теплоемкости Cp; г) изменением окраски вещества. Температуры прямого (при нагревании, Тс() и обратного переходов (при охлаждении, Тс() значительно зависят от состава соединения – лиганда, аниона, присутствия и числа молекул воды.

Образцы комплексов, приведенных в табл.1, были исследованы методом вакуумной адиабатической калориметрии. Значение теплоемкостей Cp(T)  исследуемых образцов было получено в интервале от 85 до 320К. Среднеквадратичное отклонение экспериментальных значений теплоемкости от сглаженной кривой Cp(T) выше, чем для пустой ампулы, и составляет ~2 %, что объясняется малым количеством образца.

В образцах 1,3,4 обнаружены аномалии теплоемкости спиновому переходу, значения энтальпии, энтропии и температуры прямого перехода Тс( приведены в табл 1.

Табл. 1. Экспериментальные значения  Tc↑(K), ∆H (кДж моль-1), ∆S (Дж моль-1 K-1)                                                     	(Htrz = 1,2,4-триазол, NH2trz = 4-амино-1,2,4-триазол)

| № | Структурная формула | TC↑, K | ∆H, кДж моль-1 | ∆S, Дж моль-1 K-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Fe(HTrz)3(B10H10)·H2O | 234,5 | 15,4 | 65,7 |
| II | Fe(NH2Trz)3(B10H10)·H2O | - | - | - |
| III | Fe(NH2Trz)3I2 | 270,7 | 10,3 | 38,4 |
| IV | Fe(HTrz)0.3(NH2Trz)2.7 SiF6·H2O | 263,3 | 7,1 | 27,3 |