ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗ СИСТЕМЫ In-S ПРИ ПОМОЩИ ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ H2S В ГЕТЕРОГЕННОМ РАВНОВЕСИИ ВОДОРОДА С СУЛЬФИДАМИ ИНДИЯ

А.В. Косяков1, А.Ю. Завражнов1, С.С. Березин1, В.П. Зломанов2

1-Воронежский государственный университет, Воронеж, Е-mail: lavchukb@mail.ru

2-МГУ, химический факультет, Москва, E-mail: zlomanov@inorg.chem.msu.ru

Промежуточные фазы в системе In-S имеют важное значение для современной техники в качестве люминесцентных материалов. Для направленного синтеза указанных соединений необходима информация по фазовой диаграмме. Целью настоящей работы является термодинамическое исследование промежуточных фаз данной системы (прежде всего - In3-xS4 и In2S3). Проблему, связанную с малой летучестью сульфидов индия, обходили благодаря использованию метода вспомогательного компонента. Установлено, что в результате взаимодействия водорода (или сероводорода) с сульфидами индия при температурах выше 400 С устанавливается равновесие:

S<в составе тв. сульфидов> + H2 H2S;     p = pH2S/pH2,	(1)

Нахождение величины p, связанной с химическим потенциалом серы в твердой фазе, дает обширную термодинамическую информацию об исследуемой фазе и позволяет рассчитать парциальное давление паров серы (pS2) над сульфидами. Для исследования равновесия (1) нами был использован спектрофотометрический метод определения содержания сероводорода в паровой фазе. Работу проводили в соответствии со следующим алгоритмом. (1). Готовили сплавы системы “In-S” различных составов, которые далее растирали до порошка. Навески сплавов (0.3-0,8 г) помещали в цельные оптические кварцевые кюветы. (2). Кюветы заполняли водородом до давления 104-105 Па и отпаивали. (3). Проводили отжиг при фиксированной температуре, завершаемый закаливанием. (4). Проводили исследование концентрации (давления) H2S на спектрофотометрах серии СФ в ультрафиолетовой области. Давление H2S вычисляли исходя из оптической плотности D на длине волны максимального поглощения (197 нм) и по площади пика в координатах D-. Далее рассчитывали величины p и pS2. (5). Изменяли температуру отжига и повторяли шаги 3-5.

В результате проведенных исследований намечена P-T – диаграмма системы “индий  - сера” в области температур 375 -850 С и составов 49,9-59,9 мол. % S. Установлено, что при T<725 С, давление паров (pS2) не превышает 1 мм.рт.ст.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 08-03-00913-а.