Применение направленной кристаллизации многокомпонентных сульфидных расплавов в комбинации с ДТА для исследования фазовых диаграмм

В.И. Косяков, Е.Ф. Синякова*

Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, г. Новосибирск, kosyakov@che.nsk.su, тел.: (383)330-92-59, факс: (383) 330-94-89

* Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, г. Новосибирск,

efsin@uiggm.nsc.ru,: тел: (383)333-30-26, факс (383)333-27-90

При направленной кристаллизации многокомпонентного расплава получают цилиндрический образец с переменным фазовым и химическим составом. Исследование 20-30 поперечных сечений образца методами микроскопии, микрорентгеноспектрального и рентгенофазового анализа позволяет выделить участки образца с разным набором фаз и определить последовательность выделения фаз при направленной кристаллизации расплава. При этом на каждом участке образца определяется состав фаз постоянного состава и изменение состава твердых растворов. Использование уравнений материального баланса компонентов позволяет рассчитать состав расплава в произвольный момент кристаллизации и изобразить пути кристаллизации на поверхностях ликвидуса и солидуса, а также определить трансформацию положения конод в процессе кристаллизации. ДТА специально приготовленных образцов позволяет определить температуры термических эффектов и построить нетривиальный разрез фазовой диаграммы вдоль пути кристаллизации.

В докладе приведены примеры использования направленной кристаллизации и ДТА для исследования фазовых диаграмм систем Fe-Ni-S, Cu-Fe-S и Cu-Fe-Ni-S:

- Построение нетривиальных сечений двухфазных объемов линейчатыми поверхностями, в которых соблюдаются условия фазовых равновесий.

- Измерение зависимости коэффициентов распределения компонентов от состава расплава.

- Использование этих данных для построения двухфазных областей диаграмм плавкости

- Определение уравнений фазовых реакций с участием расплава и твердых фаз.

- Определение трансформации конодных фигур вдоль моновариантных линий.

- Определение координат инвариантных точек на поверхности ликвидуса.

- Определение условий кристаллизации метастабильных твердых растворов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 09-05-00357-a и гранта Отделения наук о Земле № ОНЗ-2.1.