МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ TeO2-WO3 ИЗ ХЛОРИДОВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

В.С. Поляков, А.М. Кутьин, А.С. Лобанов

Институт химии высокочистых веществ РАН, Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-75, ул. Тропинина, 49. kutyin@ihps.nnov.ru.

Плазмохимический синтез заготовок на основе кварцевого стекла в настоящее время успешно используется в ряде волоконно-оптических производств. Распространение «безэлектродных» ВЧ и СВЧ разрядов для синтеза многокомпонентные световодов в условиях низкотемпературной плазмы требует развития эффективных теоретических методов анализа гетерогенных плазмохимических систем твердое тело – газ.

Цель работы – приложение расширенной химической модели плазмы (ХМП) к получению теллуритных стекол для волоконных световодов из газовой смеси Ar, O2, TeCl4 и WCl6 в низкотемпературной неравновесной плазме.

Анализ неравновесных стационарных состояний сложной открытой системы выполнен на основе определения стационарно-неравновесных состояний составляющих ее компонентов [1]. В температурной зависимости энергии Гиббса таких состояний GTv,Te(T)=HTv,Te(T)−TSTv,Te(T) электронная (Tе) и колебательная (Tv) температуры являются параметрами. По результатам применения экстремального принципа анализа стационарно-неравновесных состояний [2] состав плазмохимической системы в сравнении с термодинамически равновесным характеризуется обеднением молекулярных форм в плазме и увеличением числа конденсированных компонентов. Неравновесная ХМП в её локальном представлении использована для построения макрокинетической модели формирования осадка на стенках проточного реактора с коаксиально цилиндрической емкостной плазмой. Основой дифференциальных уравнений материального баланса по компонентам явилось диффузионное приближение. Уравнения теплового баланса, учитывающие излучение, конвективный теплообмен и теплопроводность через стенки, связывают параметрические температуры Tе, Tv с измеряемым профилем температур стенки по длине реактора. Рассчитанный состав осадка соответствует экспериментальным данным.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант №08-03-97045-р_поволжье_а).

ЛИТЕРАТУРА

- Стратонович Р.Л. Нелинейная неравновесная термодинамика. – М.: Наука, 1985. – 480 с.

- Циглер Г. Экстремальные принципы термодинамики необратимых процессов и механика сплошной среды. – М.: Мир, 1966. – 135 с.