НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ОРТОВАНАДАТОВ REEVO4 (REE=La - Lu, Y, Sc)

Рюмин М.А.а, Тюрин А.В. а, Гавричев К.С. а, Гуревич В.М. b,

Комиссарова Л.Н.c

а Учреждение российской академии наук Институт общей и неорганической химии РАН им. Н.С.Курнакова. 119991, Москва, Ленинский проспект, 31.

bИнститут геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН

119991 Москва ГСП-1, Косыгина 19

cХимический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова

119991 Москва, Ленинские горы 1, стр.3

Tac@igic.ras.ru

Ранее были опубликованы данные по энтальпии образования ортованадатов РЗЭ из оксидов и элементов при 298 К [1], полученные методом дроп- калориметрии и измерена низкотемпературная теплоемкость ряда ортованадатов (REE=Pr-Tb) [2]. Настоящее работа продолжает исследование низкотемпературной теплоемкости и термодинамических функций ортованадатов REEVO4 в температурном интервале 10-320 К.

Ортованадаты РЗЭ были получены твердофазным методом. Смесь оксидов РЗЭ REE2O3(Pr6O11,Tb4O7) и метаванадата аммония была прокалена при температурах 773 K, 973 K и 1173 K в течение 24 часов на каждой стадии.

Для исследования низкотемпературной теплоемкости мы использовали адиабатический вакуумный калориметр БКТ3. Сглаживание кривых теплоемкости проводилось методом сплайн аппроксимации используя базу данных  IVTANTERMO [3]. У ряда ортованадатов наблюдается аномалия Шоттки, связанная с расщеплением энергетических уровней под действием кристаллического поля. Некоторые REEVO4 претерпевают структурное  фазовое превращение вызванное эффектом Яна-Теллера. Стандартная энергия Гиббса образования  рассчитана используя полученные нами значения энтропии ортованадатов, литературные данные об энтропии элементов [4], входящих в состав соединения и энтальпии образования REEVO4 из элементов [1].

# ЛИТЕРАТУРА

[1] M. Dorogova, A. Navrotsky, L.A. Boatner, J.Solid State Chem., 180 (2007) 847.

[2] Сирота Н.Н., Новиков А.В., Новикова В.В., Новиков В.В. Журн. Физ хим. 1990. Т.64 С.1750.

[3] Иориш В.С., Толмач П.И. Журн. Физ хим. 1986. Т.60 С.2583.

[4] Термические константы веществ. Справочник. Под ред. В.П. Глушко. Москва 1965–1982.