ВЛИЯНИЕ ВИДА ПРОТИВОИОНА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЩЕЛОЧНОЙ ОБРАБОТКИ НА АДСОРБЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРИСТЫХ СТЕКОЛ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА

А.В. Волкова1, Л.Э. Ермакова1, Т.В. Антропова2

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, 198504, Санкт-Петербург, Петродворец, Университетский пр., 26

2 Институт химии силикатов имени И.В. Гребенщикова РАН, Россия, 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 2

vanva2002@mail.ru

Пористые стекла (ПС) были получены путем выщелачивания (3 и 4 М HCl при 100 С) базовых натриевоборосиликатных (НБС) стекол 8А, 8Б, ДВ1-Ш и стекла НФФЗТО (заводская термообработка). Часть полученных образцов была подвергнута дополнительной щелочной обработке (0.5 М KOH, 20 С, 3.5 и/или 5.5 ч). Для определения величины адсорбции (Г) потенциалопределяющих ионов Н+ и ОН на фоне растворов KCl, NaCl и (C2H5)4NCl (10-3  1 М) в диапазоне рН (4 ¸ 9) использовался метод динамического потенциометрического титрования.

Установлено, что для всех исследованных систем наблюдается только отрицательная область заряда поверхности и классические зависимости величин |о| от рН и концентрации фонового электролита. Введение фторид-ионов и оксида фосфора в базовое НБС стекло, рост специфичности противоионов в ряду Na+, K+, (C2H5)4N+, а также увеличение размера пор (r) и количества вторичного кремнезема в ПС приводят к росту |о|. Обнаружено, что закономерности изменения о при увеличении времени щелочной обработки связаны с различной степенью влияния двух тенденций – увеличением степени диссоциации силанольных групп за счет роста размера пор и уменьшением количества этих групп, вследствие удаления из порового пространства вторичного кремнезема. Оказалось, что в нанодиапазоне размеров пор (r ≤ 10 нм) заряд поверхности определяется в первую очередь радиусом пор; в ультрадиапазоне (r > 10 нм)  количеством вторичного кремнезема в поровом пространстве, причем степень влияния этого фактора на величину |о| зависит от специфичности противоиона. В том случае, когда увеличение радиуса пор ультрапористых мембран идет за счет растворения кремнеземного каркаса, |о| не зависит от r. Результаты адсорбционных измерений были использованы для нахождения (методом двойной экстраполяции) констант поверхностных реакций и вычисления адсорбционных потенциалов потенциалопределяющих и противоионов в рамках 2-pK модели.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 08-08-00733а и программы Президента РФ «Ведущие научные школы», грант № НШ-2030.2008.3.