ИССЛЕДОВАНИЕ  «ПЛАВЛЕНИЯ - КРИСТАЛЛИЗАЦИИ» aggas2 МЕТОДом СТАТИСТИЧЕСКого ТЕРМИЧЕСКого АНАЛИЗа

Б.И. Кидяров, И.В. Николаев

Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск, Россия
kidyarov@isp.nsc.ru

Согласно данным многих работ температура плавления (Tm) тиогаллата серебра (AgGaS2) равна ~ 960-1040o C [1-3]. Основной причиной разброса величины  «Tm» является различная термическая предыстория синтеза исходного соединения. В данной работе образец AgGaS2 получен двух- температурным методом синтеза (T = 1050 oC) из компонентов особой степени чистоты [2]. Затем образец ~ 10 грамм, запаянный в кварцевом стаканчике, был подвергнут 1500 циклам статистического термического анализа (СТА) при последовательном возрастании после 20 циклов верхней температуры нагрева (Tu) на 2-10 oC до достижения температуры Tu = 1150 oC. Было найдено, что средняя  Tm в 20 циклах СТА достигает в этом случае (Тm = 999 oC. Далее  СТА повторялся при последовательном убывании Tu после каждых 20 циклов до 989.2 oC.  В этом случае Tm последовательно понижалось до равновесной температуры плавления Tem = 989.2 ( 0.5 (C. Среднее для 20 циклов переохлаждение расплава (ΔTm) немонотонно возрастало до ~70 oC по мере роста Tu, Рис., кривая 1. Кривая  2 получена при убывании Тu, так что кривые 1-2 образуют отчетливый температурный «восьмерку- гистерезис» с центральной точкой их пересечения при перегреве расплава 20 (С. Температура верхнего пика кристаллизации Tc также достигает 989.2 oC при уменьшении переохлаждения расплава до нуля.

Обсуждены причины выявленной зависимости Tm = f(Tu), от термической предыстории образцов тройных сульфидов и оксидов.

ЛИТЕРАТУРА

[1] V. M. Cound, P. M. Davies, K. F. Hulme, D. Robertson. J. de Physics. C3, № 4 (1970) 183.

[2] R. S. Feigelson. J. de Physique. 36, №9 (1975). 57.

[3] G. Brand, V. Kramer. Mat. Res. Bull. 11 (1976) 1381.

# Text boxes

Рис. Зависимость переохлаждения расплава AgGaS2 (T- от его перегрева (T+. Кривая 1 – при росте  (T+, кривая 2-при убывании (T+.