ТЕПЛОЕМКОСТЬ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ  ГЕТЕРОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПИВАЛАТОВ Co2Li2Piv6L2 (L-Py; 2,4-Lut)

К.С.Гавричев a, А.Л. Емелина b, А.В. Тюрин a, М.А. Рюмин a,  М.А. Быков b, Г.Г. Александров a, А.А Сидоров a, Ж.В. Доброхотова a

a N. S. Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry of  Russian Academy of Sciences, 119991, Leninsky prosp., 31, Moscow, Russia

b Department of Chemistry, M. V.  Lomonosov Moscow State University,

119992, Moscow, Russia

Ryumin@igic.ras.ru

При получении сложнооксидных соединений в качестве  их молекулярных предшественников целесообразно использовать гетерометаллические  комплексы с анионами пивалиновой кислоты, которые обладают высокой растворимостью в органических растворителях, что  важно для «мокрого» способа синтеза сложнооксидных материалов. Нами рассматривается возможность получения кобальтата лития из координационных пивалатов с соотношением Li:Co равным !:1. Оптимизацию условий синтеза материала возможна на базе физико-химической модели процесса, для построения которой необходима информация о термодинамических свойствах исходных веществ. В настоящей работе выполнено исследование температурной зависимости теплоемкости и получение набора термодинамических характеристик для исследуемых комплексов.

Теплоемкость Li2Co2(piv6)(2,4-Lut)2 (1) измерена с помощью калориметрической низкотемпературной адиабатической установки БКТ-3 в интервале 6-312 К и методом ДСК в интервале 123-373 К на калориметре NETZSCH 204 F1. Измерение теплоемкости Li2Co2(piv6)(Py)2 (2) выполнены только методом ДСК.

Калориметрические измерения  показали наличие аномалий Ср  в интервале температур 210 – 250К. Методом РСА установлено, что ниже температуры аномалии структурные изменения  связаны с «замораживанием» колебаний трет-бутильных заместителей при карбосилатных группах. По результатам калориметрических измерений для комплекса 1 рассчитаны термодинамические функции (Cp0(T), S0(T) Ф0(Т) и Н0(Т) - Н0(0)) в интервале температур 10(330 К и параметры фазового перехода. Для  расчета абсолютных энтропий комплекса 2 был использован метод экстраполяции результатов ДСК-измерений теплоемкости от температуры кипения жидкого азота к 0 К.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ №№ 08-03-00365, 08-03-00717, 07-03-12131 и целевых программ фундаментальных исследований Президиума РАН и ОХНМ РАН.