ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕТЕРОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПИВАЛАТА Co2Li2Piv6(Et3N)2

М.А. Рюмин a,  К.С.Гавричев a, А.Л. Емелина b, А.В. Тюрин a, М.А. Быков b, И.П. Малкерова a, А.С. Алиханян a, А.А Сидоров a, Ж.В. Доброхотова a

a Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН,

Ленинский проспект 31, 119991, Москва, Россия

b Химический факультет МГУ, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 119992, Москва, Россия

Ryumin@igic.ras.ru

Перспективным подходом для решения проблемы получения кобальтата лития может быть использование гетерометаллических координационных соединений с атомами кобальта и лития в соотношении 1:1 в качестве молекулярных прекурсоров, способных генерировать сложный оксид при относительно мягком термолизе (400-500оС). Оптимизацию условий синтеза материала рационально проводить на базе физико-химической модели процесса, построение которой невозможно без информации о термодинамических свойствах исходных веществ. Поэтому целью работы было исследование процесса парообразования в интервале 353-530 К эффузионным методом Кнудсена с масс-спектральным анализом состава газовой фазы  и  зависимости теплоемкости в интервале 6-312 К (адиабатическая калориметрия) и в интервале 123-373 К (ДСК) для  охарактеризованного методами РСА, ИК-спектроскопии и элементного анализа комплексного пивалата Co2Li2Piv6(Et3N)2. На основании анализа результатов масс-спектрального исследования  и  полученных с использованием методики по полной сублимации процесс парообразования Co2Li2Piv6(Et3N)2 может быть представлен в виде:

Co2Li2Piv6(Et3N)2 =Co2Li2Piv6 (тв) +2Et3N(г) (Т<415 К)     (1)

Co2Li2Piv6 (тв)= Co2Li2Piv6 (г.)                                           (2)

Рассчитаны изменения энтальпий реакций 1 и 2 и величины парциальных давлений компонентов в насыщенном паре. Калориметрические измерения  показали наличие аномалии Ср в области температур  225–238 К. Методом РСА установлено, что ниже температуры аномалии структурные изменения  связаны с «замораживанием» колебаний трет-бутильных заместителей при карбосилатных группах. По результатам калориметрических измерений рассчитаны термодинамические функции (Cp0(T), S0(T) Ф0(Т) и Н0(Т) - Н0(0)) в интервале температур 10(330 К и параметры фазового перехода.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ №№ 08-03-00365, 08-03-00717, 07-03-12131 и целевых программ фундаментальных исследований Президиума РАН и ОХНМ РАН.