ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Мажидов А.А.

Бухарский государственный университет,  Узбекистан, г.Бухара, М. Икбал 11.

Изменения энергии активации вязкого течения для крахмалных клейстеров с различным содержанием полиакриламида (ПАА) приведены в таблице 1. Из данных таблицы 1 видно, что энергия активации вязкого течения с повышением содержания ПАА в растворах полимеров повышается. Энергия активации вязкого течения характеризует потенциальный барьер, который необходимо преодолеть, чтобы осуществился переход макромолекулы из состояния плотного клубка в развернутую конформация. Чем выше Еа, тем выше когезионные взаимодействия между макромолекулами. Это значит, что полимерная система (крахмал), образовавшаяся при добавлении полиакриламида (ПАА), характеризуется более сложной и прочной структурой. Чем больше ПАА в системе, тем сложнее и прочнее образовавшаяся структура.

Термодинамические характеристики 6%-ного крахмального клейстера с различным содержанием ПАА

Таблица 1

| Системы | Энергия активации вязкого течения, Еа, кДж/моль | Теплота активации вязкого течения, (Н, Дж/моль | Энтропия, (S, Дж/моль |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 298 | 313 | 333 | 343 |  | 298 | 313 | 333 | 343 |
| Starch | 17,6 | 17,32 | 16,70 | 16,01 | 469,71 | 61,10 | 88,22 | 31,37 | 48,43 |
| St.+0,1%PAA | 20,42 | 19,74 | 18,86 | 18,42 | 495,20 | 69,75 | 64,48 | 58,23 | 55,41 |
| St.+0,2%PAA | 21,14 | 20,83 | 20,21 | 19,77 | 489,14 | 71,37 | 66,93 | 61,66 | 58,80 |
| St.+0,3%PAA | 21,89 | 21,66 | 21,10 | 19,98 | 487,12 | 73,41 | 70,27 | 65,56 | 61,40 |
| St.+0,4%PAA | 22,76 | 22,31 | 21,84 | 21,43 | 488,44 | 77,20 | 74,45 | 69,28 | 66,40 |
| St.+0,5%PAA | 23,37 | 23,12 | 22,40 | 21,72 | 486,80 | 80,47 | 76,13 | 66,16 | 62,30 |

Как и следовало ожидать, введение в раствор крахмала ПАА сопровождается повышением энтропии. Второй закон термодинамики гласит, что спонтанные процессы происходят в направлении увеличения энтропии. Значит, образование комплексов в растворах крахмала и ПАА является самопроизвольным процессом, и чем больше ПАА в системе, тем она стабильнее.