ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОДНООСНОГО РАСТЯЖЕНИЯ ПОЛИФТОРАЛКОКСИФОСФАЗЕНОВ

Е.М. Чайка*, Н.П. Бессонова**, В.С. Папков*.

*Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва, Россия, 119991, ул. Вавилова. 28, echaika@rambler.ru

**Физико-химический институт им. Л.Я. Карпова, Москва, Россия

Cополимеры (СП) полибистрифторэтоксифосфазена (ПТФЭФ), содержащие 5 и 10 мол. % додекафторгептокси (ДФГФ) групп у атома фосфора (CП-5 и CП-10 соответственно), представляют собой интересный тип термоэластопластов, в которых ПТФЭФ- блоки в  кристаллическом и мезоморфном состоянии могут играть роль физических узлов [1]. Используя метод деформационной калориметрии [2], мы определили термодинамические параметры деформирования сополимеров и чистого ПТФЭФ. Было проанализировано изменение свободной энергии неориентированных и предварительно ориентированных образцов при одноосном растяжении и сокращении (при степенях растяжения до 2,5). Обнаружен необычный характер тепловыделения при растяжении СП-5: очень большие эндотермические эффекты до достаточно высоких степеней растяжения (порядка 2). Величина этих эффектов сильно зависит от морфологии исследованных образцов, которая возникает в процессе их получения (поливом из раствора или прессованием). Коэффициент теплового расширения неориентированной пленки СП-5, формально определенный из данных деформационной калориметрии, оказался необычно высоким. Этот факт отнесен к существованию в пленке частично упорядоченных областей, разупорядочение которых происходит даже при малых деформациях. Тепловая релаксация при сокращении вытянутого образца СП-5 также имеет необычный характер: тепловыделение происходит в несколько стадий с различным знаком, указывая на различный характер механической релаксации в упорядоченных и неупорядоченных областях. Наблюдаемые особенности деформационного поведения СП рассмотрены также в рамках модели скользящих узлов Эдвардса («slip-link» model) [3].

[1] V.S. Papkov, E.M. Chaika, I.I. Dubovik, M.V. Gerasimov, E.S. Obolonkova, M.N. Il`ina, D.R.Tur Polymer Science А 39 (1997) 1343.

[2] Yu.K. Godovsky, Thermophysical properties of polymers, Springer-Verlag, (1992).

[3] S.F. Edwards, Th. Vilgis Polymer 27 (1986) 483.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 09-03-00650-а)