ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ ВОЛОКНООБРАЗУЮЩЕГО ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА И ЕГО СОПОЛИМЕРОВ

С ЭТИЛЕН-4,4'-БИФЕНИЛДИКАРБОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Б.Э. Геллер1, Е.В. Ковалева2, Ю.М. Можейко2, Е.А. Рогова1

1Могилевский государственный университет продовольствия, Беларусь.

2ОАО «Могилевхимволокно», Беларусь.

Для совершенствования эксплуатационных свойств технических нитей, используемых в шинной промышленности, существенный интерес представляет применение в качестве волокнообразующих полимеров термотропных полиэфиров. Особенностью термотропных полимеров является их способность реализовывать фазовые полиморфные превращения при релаксационных (агрегатных) переходах из твердого в жидкое состояние [1]. Формирование мезофазы в полимерном субстрате приводит к расширению зоны плавления от начала разупорядочения при различных температурах разнообразных кристаллических структур (Тпл.н.) до полного исчезновения оптической анизотропии, характеризуемой температурой просветления (Тпр) [2]. На начальных стадиях перехода полимера во вязкотекучее состояние расплав термотропного полимера мутный, но отчетливо проявляющий эффект двойного лучепреломления. При дальнейшем повышении температуры до Тпр оптическая анизотропия расплава исчезает. Известно [3], что температурный диапазон ΔТжк=(Тпр- Тпл.н.) определяет область существования жидкокристаллического состояния полимера.

Ранее был предложен [4] метод выделения из побочных продуктов синтеза диметилтерефталата (ДМТ) диметилового эфира 4,4'-бифенилдикарбоновой кислоты (ДМБФДКК). Применение этого соединения в качестве модификатора полиэтилентерефталата (ПЭТ) представляло существенный научный и практический интерес.

Целью настоящей работы явилась разработка методов синтеза пленко- и волокнообразующих сополимеров полиэтилентерефталата (ПЭТ-М) следующего строения:

где m=0-10.3% (мол.), и изучение их свойств.

Синтез проводили на лабораторной установке в две стадии: переэтерификация при атмосферном давлении и поликонденсация при остаточном давлении 20 Па. ДМТ и ДМБФДКК, а также ЭГ (в мольных соотношениях 1 : 1.5) при 150-230°С в присутствии катализатора Mn(OCOCH3)2 вступают в реакцию переэтерификации. Образовавшиеся мономеры при 250-290°С в присутствии эквимолекулярных количеств катализаторов поликонденсации (гетерогенного— Sb2O3 и гомогенного— Sb(OCOCH3)3) и стабилизатора –H3PO4 – реагируют между собой в условиях отвода паров ЭГ. Контроль процесса синтеза сополимеров осуществлялся по количеству и составу отогнанных летучих продуктов реакции при стандартном температурном режиме.

Структурные превращения полимерного субстрата ПЭТ-М в процессе кристаллизации изотропных пленок, сформованных из расплава, изучали методами термогравиметрического (ТГА) и рентгеноструктурного под большими углами анализа (РА), дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и поляризационно-оптической микроскопии (ПОМ).

Введение в макромолекулу ПЭТ бифенилсодержащих звеньев приводит к изменению комплекса физико-химических свойств синтезируемого сополимера. По результатам ТГА была проведена оценка кажущейся энергии активации процесса термической деструкции, ΔЕтд, ПЭТ-М по методу Бройдо [5] (табл. 1).

Таблица 1— Влияние содержания звеньев модификатора, m, на значения кажущейся энергии активации процесса термической деструкции, ΔЕтд, ПЭТ-М

| m, % (мол.) | ΔЕтд, кДж·моль-1 |
| --- | --- |
|  | Катализатор поликонденсации |
|  | Sb2O3 | Sb(OCOCH3)3 |
| 0 2.1 5.1 10.3 | 194 198 203 207 | 174 187 201 207 |
| ДМБФДКК | 109 |

Синтез ПЭТ-М, осуществленный в присутствии катализатора Sb(OCOCH3)3, растворяющегося в реакционной смеси, приводит к получению полимера, характеризующегося меньшими величинами ΔЕтд, нежели наблюдавшимися в препаратах, полученных с применением гетерогенного катализатора – Sb2O3. Причина проявления этого эффекта заключается, по-видимому, в различиях первичной структуры этилентерефталатных блоков макромолекул сополимера и, в частности, в соотношении этилентерефталатных звеньев, находящихся в гош- и транс-конформациях.

Были изучены структурные изменения изотропных пленок ПЭТ-М при отжиге в диапазоне 120-220°С (табл. 2).

Таблица 2— Влияние температуры отжига изотропных пленок и m на структурные характеристики ПЭТ-М

| m, % | Катализатор поликонденсации | ΔТжк, °С | Температура отжига, °С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 140 | 160 | 220 |
|  |  |  | h, у.е. | αк, % | ΔH, Дж·г-1 | h, у.е. | αк, % | ΔH, Дж·г-1 | h, у.е. | αк, % | ΔH, Дж·г-1 |
| 0 | Sb2O3 | 4.3 | 1573 | 43.8 | 52.3 | 2027 | 52.9 | 56.1 | 6521 | 79.3 | 58.7 |
|  | Sb(OCOCH3)3 | 5.1 | 1674 | 43.8 | 57.1 | 2108 | 52.5 | 59.3 | 6292 | 68.5 | 66.3 |
| 2.1 | Sb2O3 | 4.8 | 1555 | 42.0 | 43.2 | 1926 | 51.7 | 50.2 | 6510 | 66.5 | 53.1 |
|  | Sb(OCOCH3)3 | 5.4 | 1596 | 43.0 | 46.3 | 1920 | 49.3 | 54.7 | 5430 | 65.0 | 62.2 |
| 5.1 | Sb2O3 | 5.0 | 1514 | 41.0 | 39.4 | 1661 | 45.0 | 46.4 | 6469 | 60.7 | 49.6 |
|  | Sb(OCOCH3)3 | 6.5 | 1580 | 40.2 | 41.5 | 1653 | 47.8 | 49.5 | 5370 | 56.0 | 57.4 |
| 10.3 | Sb2O3 | 6.6 | 1487 | 40.4 | 34.3 | 1659 | 41.8 | 43.6 | 5180 | 57.6 | 46.9 |
|  | Sb(OCOCH3)3 | 8.2 | 1573 | 38.3 | 35.6 | 1654 | 40.2 | 38.8 | 5146 | 46.6 | 52.3 |

Примечания: ΔТжк=(Тпр- Тпл.н.); h- высота экстремума рефлекса при 2θ=16.6°, у.е.; αк- степень кристалличности, % (мол.); ΔH- интегральная энтальпия плавления, Дж·г-1.

Результаты РА этих пленок, рассмотренные в соответствии с [6], показали, что степень кристалличности, αк, полимерного субстрата возрастает по мере повышения температуры отжига, но с увеличением m величина αк пленок, отожженных в изотермических условиях, снижается.

Проведенным РА было установлено, что дифракционные рефлексы при 2θ=(16.6-17.0)° наиболее чувствительны к изменению содержания модифицирующих звеньев, m, в диапазоне 0-10.3% (мол.). По-видимому, под влиянием звеньев этилен-4,4'-бифенилдикарбоновой кислоты происходит нарушение дальнего координационного порядка в кристаллической фазе полимерного субстрата.

С помощью поляризационного микроскопа Leica DM 2500M фирмы «Leica Microsystems CMC GmbH», снабженного микронагревательным столиком, был изучен процесс плавления полимерного субстрата ПЭТ-М. Агрегатный переход его в вязкотекучее состояние начинается с термического деформирования краев микротомных срезов образцов при отчетливо проявляющемся дихроизме полимерного субстрата. Следует отметить, что степень оптической анизотропии препаратов ПЭТ-М практически остается неизменной при нагревании от комнатной температуры до Тпл.н. (при изменении преобладающего цвета от зеленого до голубого). Температуры начала плавления Тпл.н. температуры плавления мезофазы Тпр, а также ширина ΔТжк возрастает по мере повышения m, причем этот эффект проявляется более интенсивно в препаратах, синтезированных в присутствии Sb(OCOCH3)3. По-видимому, эти различия обусловлены изменением соотношения количества звеньев в ПЭТ блоках гош- и транс-конформациях.

Следует отметить корреляцию между температурным интервалом области плавления полимера и интенсивностью дифракционных рефлексов: c увеличением m наблюдается расширение диапазона плавления, ΔТжк=(Тпр - Тпл.н.). Эти структурные изменения могут быть обусловлены возникновением в аморфно-кристаллическом полимерном субстрате мезофаз нематической и различных вариантов смектической структуры. По-видимому, в температурной области ΔТжк происходит множество структурных переходов мезофаз вплоть до полной изотропизации расплава. Такие эффекты позволяют определить звенья этилен-4,4'-бифенилдикарбоновой кислоты в ПЭТ-М как мезогены.

Оценку тепловых эффектов, происходящих в полимерном субстрате при отжиге изотропных пленок, осуществляли методом ДСК с помощью дифференциального сканирующего микрокалориметра DSC-823e фирмы «Metler Toledo». При повышении температуры отжига (кристаллизации) изотропных пленок выше температуры максимальной скорости кристаллизации ПЭТ (180°С) на термограммах в области перехода полимеров во вязкотекучее состояние проявляются два эндотермических экстремума (низкотемпературный, Тпл,1, и высокотемпературный, Тпл,2.). По-видимому, проявление на термограммах двух эндотерм плавления обусловлено полиморфными превращениями полимерного субстрата в процессе его плавления, т.е. при переходе от кристаллической (полихроматичной) к аморфной (монохроматической) фазе (рис.1).

Рис. 1— Влияние m на термограммы ДСК изотропных пленок ПЭТ-М, подвергнутых отжигу при 220°С. Катализаторы поликонденсции: а) Sb2O3, б) Sb(OCOCH3)3; m. % (мол.): 1- 0; 2- 2.1; 3- 5.1; 4- 10.3

Суммарная удельная энтальпия плавления упорядоченной фазы полимерного субстрата при повышении температуры отжига (кристаллизации) изотропных ПЭТ-пленок возрастает, однако по мере увеличения m — снижается при одновременном сдвиге Тпл,1 и Тпл,2 в сторону более низких температур.

В процессе поликонденсации реализуется статистическое распределение звеньев этилен-4,4'-бифенилдикарбоновой кислоты в полиэтилентерефталатной цепи, приводящее к уменьшению «дальнего» координационного порядка в упорядоченной фазе полимерного субстрата при сохранении ориентационного. Снижение энтальпии перехода полимера в аморфное состояние свидетельствует об ослаблении в результате этих процессов межцепных взаимодействий, характерных для термотропных структур.

Сопоставление результатов изучения структурных превращений полимерного субстрата полиэтилентерефталата и его сополимеров с этилен-4,4'-бифенилдикарбоновой кислотой в процессе кристаллизации, проведенное с применением методов РА, ТГА, ДСК и ПОМ, привело нас к заключению о мезогенной природе звеньев этилен-4,4'-бифенилдикарбоновой кислоты и возможности частичного перевода волокнообразующего полиэтилентерефталата (при модифицировании его этим мезогеном) в жидкокристаллическое состояние, что может позволить реализовать технологические надежды на возможность существенного улучшения эксплуатационных характеристик полиэфирных технических нитей.

Литература

1 Папков, С. П. Жидкокристаллическое состояние полимеров / С.П. Папков, В.Г. Куличихин. – М.: Химия, 1977. – 240 с.

2 Шибаев, В. П. Термотропные жидкокристаллические полимеры – современное состояние и перспективы / В. П. Шибаев, Н. А Плате // Журнал Всесоюзного химического общества им. Менделеева. – 1983. – № 2. – С. 165-175.

3 Абдуллаев, Х. М. Особенность температурной эволюции структуры, реологических и механических свойств жидкокристаллического сополиэфира / Х.М. Абдуллаев, В.Г. Куличихин, Ш. Т. Туйгиев, А. А. Левченко, Е. М. Антипов // Высокомол. соед. – 1999. – № 11. – С. 1799–1809.

4 Ольховик, В. К. 4,4'-бифенилдикарбоновая кислота — исходное сырье для малотоннажной химии / В. К. Ольховик, Г. В. Калечиц, В. Е. Агабеков // Весцi НАН Беларусi, Сер. Хiм. навук. – 2002. – № 4. – С. 113-119.

5 Broido, A. A. Simple sensitive graphical method of treating thermogravimetric analysis data / A.A.Broido // J. Polym. Sci. Pt. A-2. – 1969. – Vol. 7, № 10. – Р. 1761-1773.

6 Липатов, Ю. С. Рентгенографические методы изучения полимерных систем / Ю.С. Липатов, В. В. Шилов, Ю. П. Гомза, Н. Е. Кругляк. – Киев: Наукова думка, 1982. – 295 с.