СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНИЦИИРОВАННЫХ НАГРЕВОМ И ПЛАВЛЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ ФИЗИКО_ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ нанокластеров Кремния И никеля. МД-МОДЕЛИРОВАНИЕ

Э.Д. Курбанова, Л.К. Ригмант, В.А. Полухин

Институт металлургии УрО РАН,

Россия, 620016, Екатеринбург, ул. Амундсена, 101, E-mail: pvalery@nm.ru

В работе проведен сравнительный анализ физико-химических свойств моделируемых методом молекулярной динамики кластеров никеля, как эффективных катализаторов, и наночастиц кремния с их высокими оптоэлектронными свойствами. Уникальные каталитические свойства кластеров переходных металлов проявляются в очень узких размерных интервалах и при идеальных полиэдрических формах, а исключительные оптоэлектронные свойства кремния обусловлены наноструктурированием, приводящем к уширению запрещенной зоны с 1,8 эВ до необходимой 2,3 эВ. Для наноструктурных состояний крайне важными являются стабильность термодинамических свойств и сохранение изначальной структуры в различных температурных режимах и условиях эксплуатации. Большинство процессов синтеза, приводящих к образованию кластеров, идут при высоких температурах, включая фазовые переходы плавления, затвердевания расплавов и конденсацию паров. Нами ранее показано, что усилить стабильность нанособранных кластеров Si45 при температурах свыше 500К можно интеркалированием полых полиэдров Si36-38 тетраэдрическими 3-9 атомными ядрами, а также пассивацией ковалентных связей атомами водорода с образованием лиганда или интеркалата. В данной работе исследована термостабильность: наночастиц кремния со стеклообразной и аморфной структурами из:300, 400, 500 атомов; нанособранного кластера из 73 атомов, его гидрида и кластеров никеля NiN (N  561) c различными исходными координациями: ГЦК, ОЦК и икосаэдрической в интервале температур от 300K до 2100K. Для оценки межатомных взаимодействий в кремнии использован потенциал Стиллинджера-Вебера (для нанособранных – потенциал Терцоффа), в случае никеля - ЕАМ-потенциал Финниса-Синклера. Выявлено, что в отличие от кластеров Si процесс плавления для нанокластеров Ni начинается уже при 400К, протекает в широком интервале температур с одновременным пребыванием части атомов в жидком и в твердом состоянии. Такое состояние предплавления кластера Ni при одновременном сосуществовании обеих фаз определяется как “квазиплавление” с более плавным перераспределением потенциальной энергии в оболочках.