УДК 541.123:546.6`711`21

## В.Ф.Балакирев,  А.М.Янкин,  Л.Б.Ведмидь, О.М.Федорова

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ ОКСИДНЫХ СИСТЕМАХ Ln-Mn-O (Ln=РЗМ) НА ВОЗДУХЕ И ПРИ ПЕРЕМЕННОМ ДАВЛЕНИИ КИСЛОРОДА.

Исследованы гетерогенные равновесия  в системах Ln-Mn-O  при давлениях кислорода от 21кПа до 10-16 Па. Построены  Р-Т-Х  диаграммы состояния этих систем, редставленные проекциями в различных координатах. Are investigated heterogeneous balance in systems Ln-Mn-O at pressure of oxygen from 21кРа till 10-16 Ра. Are constructed Р-Т-Х diagrams of a condition of these systems, submitted by projections in various coordinates.

4 страницы,

2  рисунка,

14 литературных источников

текстовый редактор Word 2000

графический редактор Origin 6,0

РЕФЕРАТ

ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ ОКСИДНЫХСИСТЕМАХ Ln-Mn-O (Ln=РЗМ) НА ВОЗДУХЕ И  ПРИ ПЕРЕМЕННОМ ДАВЛЕНИИ КИСЛОРОДА.

В.Ф.Балакирев, А.М.Янкин,   Л.Б.Ведмидь, О.М.Федорова

На основе рентгенофазового анализа гомогенных фаз и гетерогенных композиций, полученных керамическим синтезом, впервые построены субсолидусные фазовые диаграммы систем Ln-Mn-O (Ln=Ce, Sm,…Lu, Y) на воздухе в температурном интервале 850-1400С и выполнен их сравнительный анализ.

Тем самым, завершено построение диаграмм этого типа для всего класса редкоземельный элемент – марганец – кислород. Сравнительный анализ построенных диаграмм, показал, что доминирующим фактором, определяющим кристаллическую структуру оксидов RMnO3 (R- редкоземельный элемент), является радиус трехвалентного катиона редкоземельного элемента. Построены зависимости температуры термической диссоциации бинарных оксидов RMn2O5 на воздухе от порядкового номера, входящего в них редкоземельного элемента, числа f- электронов катиона R(III), числа неспаренных электронов в нем и его ионного радиуса. Установлена взаимосвязь между температурами термической диссоциации оксидов RMn2O5 и верхними температурами термической устойчивости кубических модификаций оксидов R2O3 на воздухе.

Обоснована необходимость экспериментального исследования областей гомогенности этих оксидов как по кислороду, так и по металлическим компонентам в зависимости от температуры синтеза.

Статическим методом исследования гетерогенных равновесий  в сочетании с рентгенофазовым анализом (ДРОН-2.0, CuK) изучен процесс термической диссоциации соединений RMnO3 и RMn2O5 (R=Sm, Tb, Dy, Ho - Lu). Проведен термодинамический анализ фазовых равновесий, обнаруженных в  условиях проведения эксперимента. На основании полученных данных построены Р-Т-х диаграммы этих систем, представленные   в виде проекций в различных координатах.

УДК 541.123:546.6`711`21

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ ОКСИДНЫХ СИСТЕМАХ Ln-Mn-O (Ln=РЗМ) НА ВОЗДУХЕ И ПРИ ПЕРЕМЕННОМ ДАВЛЕНИИ КИСЛОРОДА.

©

## В.Ф.Балакирев,  А.М.Янкин,  Л.Б.Ведмидь, О.М.Федорова

Институт металлургии Уральского Отделения Российской Академии Наук, г.Екатеринбург

Ключевые слова: статический метод, давление кислорода, диаграммы состояния,  static method, pressure of oxygen, the diagrams of a condition.

Исследованы гетерогенные равновесия  в системах Ln-Mn-O  при давлениях кислорода от 21кПа до 10-16 Па. Построены  Р-Т-Х  диаграммы состояния этих систем, редставленные проекциями в различных координатах. Are investigated heterogeneous balance in systems Ln-Mn-O at pressure of oxygen from 21кРа till 10-16 Ра. Are constructed Р-Т-Х diagrams of a condition of these systems, submitted by projections in various coordinates.

Повышенный интерес исследователей к системам Ln-Mn-O (Ln=редкоземельный элемент) связан   как с попытками понимания  проявлений кооперативного эффекта Яна-Теллера на физико-химическом и кристаллохимичеком уровнях [1] до практического применения оксидов этих систем. Обнаружение  магнеторезистивного эффекта, возникающего при замещении  редкоземельного элемента в соединениях LnMnO3, где Ln=La, …Dy, на щелочноземельные элементы (Ca, Sr, Ba), свинец, висмут, кадмий и некоторых других, а также  проявление свойств сегнетомагнетиков в манганитах LnMnO3, Ln=Sc, Y, Ho, …Lu), обладающих гексагональной структурой, делает актуальными физико-химический и термодинамичекий анализы этих систем. Первым шагом в проведении такого анализа явилось построение субсолидусных диаграмм состояния (равновесных) «состав – температура» таких систем на воздухе,следующим -  построение полной Р-Т-х диаграммы при переменных температуре и давлении кислорода.

Синтез образцов для исследования фазовых равновесий в системах Ln-Mn-O (Ln=Y, Се, Sm, … Lu) проведен нами по керамической технологии [2] в интервале температур 850-1400оС. И хотя диаграммы состояния этих систем Ln-Mn-O (Ln=Y, Pr, Nd, Sm,…Lu) имеют общие черты, их  можно разделить на две группы, каждая из которых характеризуется общностью гетерогенных равновесий в субсолидусных областях [3]. В первую группу можно объединить диаграммы систем Ln-Mn-O (Ln=Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy). Эта группа диаграмм отличается тем, что бинарные оксиды LnMnO3 обладают перовскитоподобной орторомбической кристаллической решеткой. На рис.1 приведены диаграммы этих систем. В этих системах существуют двойные оксиды LnMnO3 и LnMn2O5.

Термическая диссоциация LnMn2O5 протекает по следующей реакции, соответствующей моновариантному равновесию:

LnMn2O5 = LnMnO3 + 1/3 Mn3O4 + 1/3 O2 		(1)

Числа на горизонталях на этом рисунке обозначают температуры моновариантных равновесий, горизонтальные штриховые линии для Ln=Pr, Nd соответствуют полиморфным превращениям  в системах Pr-O и Nd-O, штрих-пунктирные линии отделяют области, в которых не удалось достичь равновесия; вертикали, разделяющие поля 1 и 2,3,6; 7,8,9 и 2,3,6 – химические соединения LnMnO3, а разделяющие поля 6 и 4,  5,10– LnMn2O5. На рис.1а поля 1 описывают сосуществование на воздухе двух твердых фаз: LnOx (Ln=Pr,Tb) и LnMnO3 с перовскитоподобной орторомбической кристаллической структурой. Величина х в LnOx определяется температурой и может быть найдена по диаграммам состояния систем Pr-O и Tb-O. В полях 2 этого рисунка сосуществуют оксиды LnMnO3 с орторомбической кристаллической решеткой и -Mn3O4. Поля 3 – области сосуществования LnMnO3 и -Mn3O4.  Поля 4  характеризуются сосуществованием оксидов LnMn2O5 с орторомбической кристаллической решеткой и -Mn3O4. В полях 5 присутствуют LnMn2O5 и куб.-Mn2O3. В полях 6 сосуществуют LnMnO3 и LnMn2O5. Поля 7,8 и 9  характеризуют сосуществование фаз Ln2O3 и LnMnO3 и различаются между собой симметрией кристаллических структур оксидов Ln2O3. В полях 7 она является  кубической, в полях 8 – моноклинной, а в поле 9 Nd2O3 обладает гексагональной кристаллической решеткой. Поля 10 характерны для систем Gd-Mn-O и Tb-Mn-O и описывают сосуществование оксидов LnMn2O5 и -Mn3O4.

| # а | # б |
| --- | --- |

Рис. 1-  Субсолидусные диаграммы состояния систем Ln-Mn-O на воздухе [2,3]: Ln=Pr,Nd [4]; Ln=Sm, Eu, Gd [5], Ln=Tb,Dy, Yb, Lu [6], Ln=Ho, Er [7], Ln=Tm, Y [8]

Появление этих областей обусловлено тем, что GdMn2O5 и TbMn2O5 на воздухе диссоциируют по реакции (1) при температурах, превышающих температуру полиморфного превращения -Mn3O4. В областях 11 неизменно фиксируются четыре твердые фазы – LnMnO3, LnMn2O5, Ln2O3 и -Mn2O3, поскольку не достигнуто равновесие в процессе их синтеза.

Фазовые диаграммы систем Ln-Mn-O  (Ln=Y, Ho,Er,Tm, Yb,Lu) можно отнести к другой группе, т.к. химические соединения LnMnO3 на них обладают гексагональной структурой.  Соединение LnMnO3 описывается вертикалями, разграничивающими поля 12 с полями 13,14,15. Вертикали, разделяющие поля 15 и 4,5  обозначают соединение LnMn2O5. В полях 12 на воздухе в равновесии находятся оксиды Ln2O3 с кубической кристаллической структурой  и LnMnO3 с гексагональной кристаллической решеткой. Поля 13,14,15 на рис.2 отличаются от полей 2,3,6 рис.1 только кристаллической структурой бинарных оксидов: LnMnO3 на рис.1а обладают орторомбической перовскитоподобной, а LnMnO3 на рис.2б – гексагональной. Остальные области на рис.1 и 2 одинаковы и потому имеют одну и ту же нумерацию.

Изучение гетерогенных равновесий при переменном давлении кислорода проводилось статическим методом, в вакуумной циркуляционной установке [9], которая позволяет, исследуя только один оксидный образец, достичь поочередно всех гетерогенных равновесий, возникающих при восстановлении оксидов, существующих  в системах Ln-Mn-O (Ln=Sm,Tb,Dy, Ho-Lu) [10-12] и измерить равновесные  давления кислорода для них.

Восстановление существующих в этих системах двойных оксидов протекает по  реакциям, соответствующим моновариантным равновесиям: для   LnMn2O5 по реакции (1), для LnMnO3 – по реакции (2)

LnMnO3 = ½ Ln2O3 + MnO + ¼ O2 				(2)

На рисунке 2  представлена проекция Р-Т-Х диаграммы системы Dy-Mn-O на плоскость ”давление кислорода - состав“, при фиксированной температуре (1173К). В области A в равновесии находятся Dy2O3 и DyMnO3, область B представляет DyMnO3 и DyMn2O5,  в области С- DyMn2O5 и -Mn2O3 , область D - DyMn2O5  и Mn3O4, область E - Mn3O4  и DyMnO3,  в области  F  в равновесии находятся DyMnO3 и MnO с кристаллической структурой NaCl,  в области K –оксиды Dy2O3 и MnO, в области L – Dy2O3 и металлический марганец. Область N представляет бинарную металлическую систему диспрозий – марганец.

|  |  | Рис. 2- Изотермический разрез диаграммы состояния системы Dy-Mn-O при 1173K: РО2 – равновесное парциальное давление кислорода в газовой фазе, Па; стрелками указаны давления кислорода для моновариантных равновесий в системах Mn-O [13] и Dy-O [14]. |
| --- | --- | --- |

Используя полученные  нами данные, а также литературные данные  для реакций диссоциации Mn2O3 и Mn3O4, построены  Р-Т-х диаграммы систем. Поскольку полная Р-Т-Х диаграмма тройной системы представляет собой четырехмерную фигуру, которую невозможно построить в трехмерном пространстве, результаты настоящего исследования приведены в виде “проекций” четырехмерной диаграммы состояния в трехмерное пространство или в двумерное пространство  [12].

Анализ общих закономерностей фазовых равновесий при пониженных давлениях кислорода возможно произвести при получении данных для всего ряда систем Ln-Mn-O.

# ЛИТЕРАТУРА

- Найш, В.Е. Кристаллические и магнитные структуры орторомбических магнетиков. III.Фазовые диаграммы. Зарядовое и орбитальное упорядочение // ФММ. -2001.- Т.92. №5.- С.16-29.

- Балакирев, В.Ф. Манганиты: Равновесные и нестабильные состояния. / В.Ф. Балакирев, В.П. Бархатов, Ю.В. Голиков, С.Г. Майзель - Екатеринбург: УрО РАН, 2000. -398 с.

- Balakirev, V.F. Heterogeneous phase equilibrium in rare earth-Mn-O systems in air / V.F. Balakirev, Yu.V Golikov // Inorganic Materials. -2003. -V.39.- Suppl. N1. -S1-S10.

- Cherepanov, V.A. Phase equilibria in the Ln-Mn-O system (Ln=Pr,Nd) and general aspects of the stability of the perovskite phase LnMeO3 / V.A. Cherepanov, L.Yu. Barkhatova, A.N. Petrov // J.Phys.Chem.Solids. -1994. -V.55.- N3. -P.229-235.

- Голиков, Ю.В. Гетерогенные равновесия в системах Ln-Mn-O (Ln=Sm,Eu,Gd) на воздухе. / Ю.В. Голиков, В.Ф. Балакирев, С.Г. Титова, О.М Федорова // Журнал физической химии.- 2003.- T.77.- №12.- C.2291-2293.

- Балакирев, В.Ф. Субсолидусные фазовые диаграммы систем Mn-Ln-O (Ln=Tb,Dy,Yb,Lu) на воздухе / В.Ф. Балакирев, Ю.В. Голиков, С.Г. Титова, Л.Б. Ведмидь,  Е.Б. Горбунов // Докл. Акад.наук. -1999. -Т.367. -№4.- С.507-508.

- Голиков, Ю.В. Гетерогенные равновесия в системах Ho-Mn-O и Er-Mn-O на воздухе. / Ю.В. Голиков, В.Ф. Балакирев, С.Г. Титова, О.М. Федорова // Журнал физической химии.- 2003.- T.77.- №12.- C.2094-2096.

- Балакирев, В.Ф. Диаграммы состояния систем Mn-Ln-O (Ln=Y,Tm) на воздухе./ В.Ф.  Балакирев,  Ю.В. Голиков,  С.Г. Титова,  О.М. Федорова // Доклады Академии наук.- 2003.- T.388.- №1.- C.72-74.

- Янкин, А.М. Статический метод исследования гетерогенных равновесий / А.М. Янки, В.Ф. Балакирев,  Л.Б. Ведмидь, О.М. Федорова // Журнал физической химии.- 2003.- T.77.- №11.- C.2108-2111.

- Балакирев, В.Ф. Р-Т-х диаграмма состояния системы Sm-Mn-O / В.Ф. Балакирев, А.М. Янкин, Ю.В. Голиков, О.М. Федорова, Л.Б. Ведмидь // ДАН.-2006.- T.410.- № 5.- C.633-635. .

- Янкин, А.М. Исследование гетерогенных равновесий в системах Ln-Mn-O (Ln=Sm,Tb,Dy,Yb,Lu) при переменном давлении кислорода. Труды региональной научной конференции, посвященной 50-летию Института металлургии УрО РАН «Физическая химия и технология в металлургии» / А.М. Янкин, В.Ф. Балакирев, Ю.В. Голиков, Л.Б. Ведмидь,  О.М. Федорова– Екатеринбург.- 2005.- C. 124-129.

- Ведмидь, Л.Б. Представление фазовых равновесий в тройных оксидных системах./  Л.Б. Ведмидь, В.Ф. Балакирев, А.М. Янкин, Ю.В. Голиков // Известия РАН. Серия физическая.- 2007.- т.71.- № 8.- C.1218-1221.

- Третьяков, Ю.Д. Химия нестехиометрических окислов/ Ю.Д. Третьяков - М.: МГУ, 1974. –364c.

14. Портной, К.И. Кислородные соединения редкоземельных элементов / К.И. Портной, Н.И. Тимофеева -  М.: Металлургия, 1986.- 480 с.

| # а | # б |
| --- | --- |

Рис. 1-  Субсолидусные диаграммы состояния систем Ln-Mn-O на воздухе [2,3]: Ln=Pr,Nd [4]; Ln=Sm, Eu, Gd [5], Ln=Tb,Dy, Yb, Lu [6], Ln=Ho, Er [7], Ln=Tm, Y [8]

Рис. 2-  Изотермический разрез диаграммы состояния системы Dy-Mn-O при 1173K: РО2 – равновесное парциальное давление кислорода в газовой фазе, Па; стрелками указаны давления кислорода для моновариантных равновесий в системах  Mn-O [13] и Dy-O [14]

### СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Балакирев Владимир Федорович    -  советник РАН, член-корр. РАН, д.х.н.,

профессор, 620075, Екатеринбург

ул.Мамина-Сибиряка, дом 102, кв. 9.

Телефоны: дом. (343) 350-27-61

cлужебный:(343) 267-89-04

Янкин Александр Михайлович     -       ведущий научный сотрудник, д.х.н.,

620107, Екатеринбург, ул.Стрелочников, дом.3, кв.43

Ведмидь Лариса Борисовна   -     старший научный сотрудник,   к.х.н.

620016, Екатеринбург, ул.Амундсена,

дом 120,к. 607

Федорова Ольга Михайловна  - старший научный сотрудник, к.х.н. 620016,

Екатеринбург, ул. Краснолесья, 14/3, кв.51

Служебный адрес авторов: 620016, Екатеринбург, ул. Амундсена, 101

ИМЕТ УрО РАН. Служебный телефон (343) 267-89-09,факс (343) 267-91-86, Е-mail: elarisa100@mail.ru

Переписку просим вести с Л.Б.Ведмидь по служебному адресу.