Термодинамика фазовых переходов при образовании тиомочевинных и сульфидных комплексов свинца (II)

- на поверхности пористого стекла

Ю.С. Поликарпова1, Н.Т. Боков1, В.Ф. Марков2, Л.Н. Маскаева2

1Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, Россия, Нижний Тагил, 622031, ул. Красногвардейская, 57.

2Уральский государственный технический университет-УПИ,

Россия, 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19. E-mail: boldyrevayula@rambler.ru

Комплексные соединения, образованные на ионообменных носителях, имеют большое практическое значение для исследования гетерогенных процессов при ионном обмене, катализе, тонкопленочном синтезе. Однако сведения о количественных характеристиках процессов комплексообразования на поверхности твердой фазы в литературе немногочисленны. Поэтому разработка методик их определения представляет значительный интерес для теории и практики. Настоящая работа выполнена с целью определения состава, термодинамических характеристик тиомочевинных комплексов свинца (II) и продуктов их разложения на поверхности пористого стекла (ПС).

Методика эксперимента состояла в адсорбции поверхностью пористых стекол ионов свинца (II) с последующей обработкой их погружением в водные растворы тиомочевины (ТМ) различной концентрации и микрокалориметрическим измерении теплоты происходящих процессов комплексообразования. Рассчитанные термодинамические функции-значения с помощью метода Яцимирского-Бударина Кn и ΔНn использовались для вычисления ΔS2980 и ΔG2980, значения которых сведены в таблицу.

Таблица. Значения ступенчатых термодинамических функций тиомочевинных и сульфидных комплексов Pb (II) на поверхности ПС при Т=298°К

| Система | Ступенчатые константы |  | ΔH2980, кДжмоль |  | ΔG2980,кДжмоль |  | ΔS2980, кДжмоль⋅K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К1 | χ2 | ΔH1 | ΔH2 | ΔG1 | ΔG2 | ΔS1 | ΔS2 |
| 1.ПС·Pb+ТМ | 149.2 | 10.0 | -0.96 | -4.48 | -12.38 | -5.69 | 0.038 | 0.004 |
| 2.ПС·Pb∙ТМ+ОН¯- | 50.0 | 83.3 | 10.5 | -22.2 | -9.67 | -10.93 | 0.067 | -0.037 |

Из таблицы следует, что в изученном диапазоне концентраций растворов тиомочевины образуются комплексы состава [PbLn]2-n, где n = 1, 2.

В первой системе уменьшение константы устойчивости второй ступени (χ2) связано со стерическим фактором присоединения тиомочевины, а изменение энтальпии и энтропии способствуют протеканию процесса комплексообразования. Во второй системе происходит увеличение константы устойчивости второй ступени (χ2). В первом процессе реакция носит эндотермический характер, процесс протекает за счет увеличения энтропии. Во втором процессе реакция экзотермическая, идет с понижением энтропии. Процесс образования PbS протекает за счет уменьшения энергии системы.