МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ КЮРИЯ В РАСПЛАВЛЕННОЙ ЭВТЕКТИКЕ NaCl-2CsCl

Я.М. Лукьянова1, А.Г. Осипенко1, А.А. Маершин1, В.В. Смоленский2,

А.В. Новоселова2, М.В. Кормилицын1, А.В. Бычков1

1 Радиохимическое объединение. Исследовательский институт атомных реакторов,

Россия, 433510, г. Димитровград. E-mail: osipenko@niiar.ru

2 Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Россия,

620219, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 22. E-mail: smolenski@etel.ru

Изотопы кюрия, содержащиеся в облученном ядерном топливе, имеют большое тепловыделение и длительный период полураспада, поэтому они должны быть отделены от высокоактивных отходов и подвергнуты трансмутации. Данные по термодинамике образования кислородных и бескислородных соединений кюрия в хлоридных расплавах отсутствуют.

Настоящая работа посвящена изучению реакции образования оксосоединений кюрия в расплавленной эвтектике NaCl-2CsCl методом потенциометрического титрования в электрохимической ячейке, содержащей два платиново-кислородных электрода с твердо-электролитной мембраной ZrO2-Y2O3 (Interbil S.A.), которые использовали как pO2- индикаторный электрод и кислородный насос. В качестве доноров ионов кислорода также использовали оксид бария.

Реакции титрования компонентов можно представить в следующем виде:

Cm3+(ж.) + O2-(ж.)  CmO+(ж.)	                Т = 923 K    pK(CmO+) = 3.4 ± 0.2        (1) Cm3+(ж.) + O2-(ж.) + Cl-(ж.)  CmOCl(тв.)         Т = 923 K    pK(CmOCl) = 7.5 ± 0.2       (2) 2Cm3+(ж.) + 3O2-(ж.)  Cm2O3 (тв.)                       Т = 923 K    pK(Cm2O3) = 18.5 ± 0.3     (3)

|  | Трехмерная равновесная диаграмма E-pO-T, показывающая термодинамически стабильные зоны существования соединений кюрия при разных температурах. |
| --- | --- |