Сведения об авторах:

Фамилия, имя, отчество: Столярова Валентина Леонидовна

ученая степень: доктор химических наук

ученое звание: член-корреспондент РАН, профессор

должность: профессор

полное название учреждения с указанием факультета и кафедры (отдела, сектора и т.п.): кафедра общей неорганической химии химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета

e-mail: stvl08@inbox.ru

телефон для связи: 	(812) 708-49-53 (дом.)

(812) 927-15-91 (моб.)

(812) 428-40-67 (раб.)

полный почтовый адрес для переписки: 196066 Санкт-Петербург, Московский пр., дом 197 кв. 9 (Столяровой Валентине Леонидовне)

версии текстовых и графических редакторов: Word, Origin

Фамилия, имя, отчество: Лопатин Сергей Игоревич

ученая степень: доктор химических наук

ученое звание: нет

должность: профессор

полное название учреждения с указанием факультета и кафедры (отдела, сектора и т.п.): кафедра общей неорганической химии химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета

e-mail: slop@SL1862.spb.edu

телефон для связи: 	(812) 295-63-51 (дом.)

+7 905 271 55 17 (моб.)

(812) 428-40-67 (раб.)

полный почтовый адрес для переписки: 194100 Санкт-Петербург, Диагональная ул. дом 4, корп. 1, кВ. 180 (Лопатину Сергею Игоревичу)

версии текстовых и графических редакторов: Word, Origin

УДК 543.51+546.284’431+546.273’442

В.Л. Столярова, С.И. Лопатин

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БОРОСИЛИКАТНЫХ РАСПЛАВОВ,

СОДЕРЖАЩИХ ОКСИДЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ

Методом высокотемпературной масс-спектрометрии изучены процессы испарения и термодинамические свойства расплавов в системах МOB2O3SiO2, (где M = Ca, Sr, Ba) при температуре 1800 К. Установлено, что степень отрицательных отклонений от идеальности в рассмотренных расплавах зависит от величины основности катиона-модификатора.

THERMODYNAMIC PROPERTIES OF BOROSILICATE MELTS

CONTAINING RARE EARTH OXIDES

Vaporization processes and thermodynamic properties of the melts in the МOB2O3SiO2, system (where M = Ca, Sr, Ba) were studied by high temperature mass spectrometric method at the temperature 1800 К. It was shown that the level of the deviations from the ideality in the melts studied was depended on the values of the basicity of oxide modifier.

3 страницы

2 рисунка

4 наименования библиографического списка

УДК 543.51+546.284’431+546.273’442

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БОРОСИЛИКАТНЫХ РАСПЛАВОВ,

СОДЕРЖАЩИХ ОКСИДЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ

 В.Л. Столярова, С.И. Лопатин

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург

stvl08@inbox.ru

Поступило в Редакцию

Настоящая работа продолжает систематическое изучение процессов испарения и термодинамических свойств многокомпонентных боросиликатных расплавов, высокотемпературное поведение которых представляет собой значительный интерес при производстве стекол специального назначения, в металлургии и при захоронении радиоактивных отходов [1].

фазовые равновесия в системах МOB2O3SiO2, (здесь и далее M = Ca, Sr, Ba) изучены подробно. Информации о процессах испарения и термодинамических свойствах в расплавах рассматриваемых систем в литературе не найдено.

Исследование состава пара и термодинамических свойств расплавов систем МOB2O3SiO2 выполнено эффузионным методом Кнудсена с масс-спектрометрическим анализом состава пара, особенности которого в применении к оксидным расплавам детально изложены в монографии [1]. В системе CaOB2O3SiO2 были изучены расплавы в псевдобинарных разрезах CaOB2O3-CaOSiO2 и 2CaOB2O3-CaOSiO2, в системе SrOB2O3SiO2 - концентрационная область расплавов, ограниченная вершинами треугольника, отвечающими индивидуальным оксидам В2О3 и SiO2, и нодой, проведенной между составами, содержащими 60 мол. % SrO - 40 мол. % B2O3 и 60 мол. % SrO - 40 мол. % SiO2, а исследование расплавов системы ВаОВ2О3SiO2 было выполнено в концентрационной области, ограниченной вершинами треугольника, отвечающими индивидуальным оксидам В2О3 и SiO2, а также нодой, соединяющей составы, соответствующие соединениям BaB2O4 и BaSiO3.

В качестве исходных реагентов для синтеза образцов в системах МOB2O3SiO2 были выбраны МСО3 (марки Ч), H3BO3 (марки ЧДА) и SiO2 (марки Ч). Синтез образцов, в зависимости от содержания оксидов в образцах, был выполнен в интервале температур 1273-1673 K в платиновом тигле в силитовой печи.

Экспериментальное исследование проводилось на масс-спектрометре МС-1301 при энергии ионизирующих электронов 25 В. Испарение исследуемых образцов выполнено из сдвоенных молибденовых эффузионных камер, нагреваемых электронной бомбардировкой. Температура измерялась оптическим пирометром ЭОП-66 с точностью ±5 K в интервале 1650-1800 K. Аппаратура была предварительно прокалибрована по давлениям пара веществ, принятых в качестве стандартов Au и CaF2.

В масс-спектрах пара над расплавами систем МOB2O3SiO2 в интервале температур 16501800 K были найдены ионы М+, МO+, МBO2+, B2O3+, SiO+, MoO3+ и MoO2+. Соотношение интенсивностей ионных токов в масс-спектрах пара над расплавами исследуемых систем зависело от температуры и состава. Для идентификации молекулярного состава пара над изученными образцами были определены энергии появления ионов методом исчезающего ионного тока с использованием золота в качестве стандарта [2]. Анализ полученных величин показал, что все зафиксированные ионы, кроме МВО2+, являются молекулярными. Природа иона МBO2+ подробно рассмотрена в работах [3, 4], где показано, что эти ионы образуются в результате диссоциативной ионизации молекул МB2O4.

Молекулярные формы, присутствующие в паре над изученными образцами, являются продуктами реакций (1-7), протекающих при испарении расплавов  систем МOB2O3SiO2.

МO (тв) = МO(газ),									(1)

МO (тв) = М (газ) + O (газ),								(2)

B2O3 (тв) = B2O3 (газ),								(3)

SiO2 (тв) = SiO (газ) + O (газ),							(4)

МO (тв) + B2O3 (тв) = МВ2О4 (тв),							(5)

МВ2О4 (тв) = МВ2О4 (газ),								(6)

МО (газ) + В2О3 (газ) = МВ2О4 (газ).						(7)

В результате взаимодействия исследуемых расплавов с материалом камеры (молибден) протекают также реакции (8-11).

Mo (тв) + 2 SiO2 (тв) = MoO2 (газ) + 2 SiO (газ),					(8)

Mo (тв) + 3 SiO2 (тв) = MoO3 (газ) +3 SiO (газ),					(9)

Mo (тв) + 2 МO (тв) = MoO2 (газ) + 2 М (газ),					(10)

Mo (тв) + 3 МO (тв) = MoO3 (газ) + 3 М (газ).					(11)

Измеренные интенсивности ионных токов, возникающих при ионизации соответствующих молекулярных форм пара согласно уравнениям (1-11), над расплавами изученных систем позволили вычислить значения активностей МO, B2O3 и SiO2 по методам сравнения ионных токов, Белтона-Фруеханом и также Некеля-Вагнера [1]. Значения энергий Гиббса (ΔG) и избыточные энергии Гиббса (ΔGЕ) в расплавах изученных систем были найдены из известных термодинамических соотношений.

На рис. 1, 2 даны зависимости величин изменений энергий Гиббса и избыточных энергий Гиббса в расплавах псевдобинарных систем MOB2O3MOSiO2 при температуре 1800 К.

Как следует из значений термодинамических функций, впервые полученных в настоящей работе, рис. (1,2) в исследованных расплавах наблюдаются отрицательные отклонения от идеального поведения, связанные с образованием соединений в конденсированных фазах систем МOB2O3SiO2. Величина отклонения от идеальности в рассмотренных расплавах зависит от степени основности катиона-модификатора и становится более отрицательной при переходе от системы СаOB2O3SiO2 к ВаOB2O3SiO2.

Настоящее исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в соответствии с проектом № 07-03-00-238а.

1. Stolyarova, V.L. Mass spectrometric study of the vaporization of oxide systems. / V.L. Stolyarova, G.A. Semenov. -Chichester: Wiley @ Sons, 1994. 434 p.

2. Энергии разрыва химических связей. Потенциалы ионизации и сродство к электрону. / Справочник под ред. В.Н. Кондратьева. М.: Наука, 1974. 351 с.

3. Лопатин, С.И. Термохимическое исследование газообразных солей кислородсодержащих кислот. IX. Метабораты кальция и стронция. / С.И. Лопатин, Г.А. Семенов, В.И. Барановский, С.М. Шугуров, В.В. Сизов;  Журнал Общей Химии. 2001. Т. 71. Вып. 9. С. 1422-1426.

4. Лопатин, С.И. Термохимическое исследование газообразных солей кислородсодержащих кислот. VI. Метабораты бария. / С.И. Лопатин, Г.А. Семенов, С.М. Шугуров; Журнал Общей Химии. 2001. Т. 71. Вып. 1. С. 68-73.

Рис. 1.

Рис. 2.

Подписи к рис. к статье Столяровой В.Л. и Лопатина С.И.

Рис. 1. Зависимости энергии Гиббса  в расплавах системы MB2O4MSiO3 при 1800 К. М = 1- Ca; 2 – Sr; 3 – Ba.

Рис. 2. Зависимости избыточных энергии Гиббса  в расплавах системы MB2O4MSiO3 при 1800 К. М = 1- Ca; 2 – Sr; 3 – Ba.