ТЕПЛОЕМКОСТЬ ТРОЙНОГО ХРОМИТА LaLiCaCr2O6

В ИНТЕРВАЛЕ  298,15-673К

Б.К. Касенов, А.А. Мажит, Ш.Б. Касенова, С.Ж. Давренбеков,

Ж.И. Сагинтаева

АО «Научно-производственный центр «Фитохимия»,

Республика Казахстан, 100009, г. Караганда, ул. М. Газалиева 4,

E-mail: phytoinform@nursat.kz

Известно, что хромиты РЗЭ обладают уникальным сочетанием электрических, магнитных, тепловых, оптических и других свойств и незначительные добавки к ним щелочноземельных металлов усиливают их электропроводность [1]. Следует отметить, что до сих пор в литературе отсутствуют сведения о термодинамических свойствах двойных или тройных хромитах РЗЭ, щелочных и щелочноземельных металлов.

Нами впервые синтезирован из соответствующих оксидов карбонатов металлов тройной хромит LaLiCaCr2O6 и образование его подтверждено методом рентгенофазового анализа. В данной работе приведены результаты калориметрического исследования теплоемкости указанного хромита, проведенного на приборе ИТ-С-400 в интервале 298,15-673К. Установлено, что в указанном интервале температур исследуемый хромит претерпевает при 448К фазовый переход II-рода, с учетом которого зависимость C°p~f(T) описываются следующими уравнениями  [Дж/(моль·К]:

CP0 = -(353 ± 21) + (1570 ± 92 ) ·10-3Т + (69,5  ±  4,1)·105Т-2  ,          (1)

CP0 = - (156 ± 9) + (205 ± 12) ·10-3Т + (901,4 ± 53,0)·105Т-2    ,          (2)

CP0 =  (1083 ± 64) - (654 ± 38) ·10-3Т – (1552,3 ± 91,3)·105Т-2 .        (3)

Литература

[1] Барыкин Б.И., Резникова Е.Д., Попильская Р.Я. и др. Электро- и теплопроводность керамики на основе легированного хромита иттрия // Теплофизика высоких температур. 1982. Т.20. №2. С.384-386.