ТЕПЛОЕМКОСТЬ МАНГАНИТОВ LaMeIMeIIMn2O6

(MeI-Li, Na, K, Rb; MeII-Mg, Ca, Ba) в интервале 298,15-673 К

Ж.С. Бектурганов

АО «Научно-производственный центр «Фитохимия»

Республика Казахстан, 100009, г. Караганда, ул. М. Газалиева, 4

Е-mail: phytoinform@nursat.kz

Открытие в 1993-1994 гг. эффекта гигантского отрицательного магнитного сопротивления у манганитов типа La1-x(Ca, Ba)xMnO3 положило начало интенсивным исследованиям по поиску и изучению физико-химических свойств соединений аналогичного типа. В этом плане нами впервые синтезирован ряд тройных манганитов состава LaMeIMeIIMn2O6 (MeI-щелочные; MeII-щелочноземельные металлы). В данной работе обобщены результаты наших калориметрических исследований по изучению зависимости С0рf (Т) на приборе ИТ-С-400 (таблица).

| Манганит | Коэффициенты уравнения С0р=a+вT+cT-2, Дж/мольК |  |  | Т, К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | в 10-3 | с 105 |  |
| LaLiMgMn2O6 | 2049 | 26212 | 11,30,5 | 298,15-673 |
| LaLiSrMn2O6 | 1937 | 27211 | 24,70,9 | 298,15-673 |
| LaLiBaMn2O6 | 33518 | 1498 | 94,25,0 | 298,15-673 |
| LaNaMgMn2O6 | 20910 | 27013 | 8,50,4 | 298,15-673 |
| LaNaCaMn2O6 | 1266 | 32515 | 5,60,3 | 298,15-673 |
| LaNaBaMn2O6 | 42938 | 1069 | 125,611,0 | 298,15-673 |
| LaKMgMn2O6 | 23711 | 23611 | 6,80,3 | 298,15-673 |
| LaKCaMn2O6 | 39517 | 40,2 | 133,06,0 | 298,15-348 |
|  | 61927 | -(102044) | - | 348-373 |
|  | -(753) | 73331 | 5,80,2 | 373-673 |
| LaKSrMn2O6 | 21118 | 26923 | 141 | 298,15573 |
|  | 1137111 | -(134011) | - | 573-673 |
| LaRbMgMn2O6 | 26712 | 28412 | 362 | 298,15-673 |

Из данных таблицы видно, что LaKCaMn2O6 при 348 К, а LaKSrMn2O6 при 573 К претерпевает -образный фазовый переход II-рода.