ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕРРИТОВ LnMeIFe2O5 и LnMeIIFe2O5,5 (Ln – La, Na, Yb; MeI – Li, Na, K, Cs;

MeII – Mg, Ca, Sr, Ba)

Е.К. Жумадилов

АО «Научно-производственный центр «Фитохимия»

Республика Казахстан, 100009, г. Караганда, ул. М. Газалиева, 4

Е-mail: phytoinform@nursat.kz

В работе приведены обобщенные результаты по исследованию термодинамических свойств впервые синтезированных нами ферритов LnMeIFe2O5 и LnMeIIFe2O5,5, где (Ln – La, Nd, Yb; MeI – Li, Na, K, Cs; MeII – Mg, Ca, Sr, Ba). Экспериментально, методом динамической калориметрии в интервале 298,15-673К, определены изобарные теплоемкости 16-ти ферритов вышеуказанных составов. Рассчитаны значения стандартных теплоёмкостей: LaMgFe2O5,5 (1618), LaCaFe2O5,5 (1614), LaSrFe2O5,5 (2001), LaBaFe2O5,5 (21712), NdLiFe2O5 (18614), NdNaFe2O5 (1699), NdKFe2O5 (1921), NdCsFe2O5 (19514), NdMgFe2O5,5 (26618), NdCaFe2O5,5 (1259), NdSrFe2O5,5 (18813), NdBaFe2O5,5 (27219), YbMgFe2O5,5 (21819), YbCaFe2O5,5 (23213), YbSrFe2O5,5 (23315), YbBaFe2O5,5 (26516) Дж/(моль К) .

Выявлены λ- образные фазовые переходы II- рода у следующих ферритов LaSrFe2O5,5 – 398 К, LaBaFe2O5,5 – 373 К, NdLiFe2O5 – 348 К, NdNaFe2O5 – 423 К, NdKFe2O5 – 448 K, NdCsFe2O5 – 398 K, NdMgFe2O5,5 – 448 K, NdCaFe2O5,5 – 523 K, NdSrFe2O5,5 – 473 K, NdBaFe2O5,5 – 398 K, YbMgFe2O5,5  – 523 K, YbCaFe2O5,5 – 373 K, YbSrFe2O5,5 – 473 K, YbBaFe2O5,5 – 373 К.

Выведены уравнения температурной зависимости теплоемкости исследованных ферритов. Рассчитаны температурные зависимости термодинамических функций ферритов.

Выявлена вторичная периодичность в изменении значений стандартной теплоемкости NdMeIFe2O5 и NdMeIIFe2O5,5 от порядковых номеров щелочных и щелочноземельных металлов.