Калориметрическое исследование теплоемкости LaK3Mе3IIMn4O12 (MеII – Mg, Ca, Sr, Ba)

Ж.И. Сагинтаева

АО «Научно-производственный центр «Фитохимия»

Республика Казахстан, 100009, г. Караганда, ул. М. Газалиева, 4

Е-mail: phytoinform@nursat.kz

Манганиты (оксиды марганца (III)) редкоземельных элементов интересны своими магнитными, электрическими и механическими свойствами.

В данной работе приведены обобщенные результаты калориметрических исследований, полученных нами на приборе ИТ-С-400. Выведены уравнения температурной зависимости теплоемкости С0рf (Т) манганитов (таблица).

| Манганит | Коэффициенты уравнения С0р=a+вT+cT-2, Дж/мольК |  |  | Т, К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | в 10-3 | с 105 |  |
| LaK3Mg3Mn4O12 | 1199 | 125393 | -80,6 | 173-473 |
|  | -7110525 | 8755647 | 8227608 | 47-573 |
|  | -100374 | 2475183 | - | 573-598 |
|  | 24555181 | -3308244 | - | 598-673 |
| LaK3Ca3Mn4O12 | 28517 | 86850 | 211 | 173-373 |
|  | 3856221 | -8750502 | - | 373-423 |
|  | 8443485 | -10808620 | 6651382 | 423-498 |
|  | 89851 | -103960 | - | 498-573 |
|  | 2434140 | -165995 | 3877222 | 573-673 |
| LaK3Sr3Mn4O12 | 18111 | 131883 | 161 | 173-398 |
|  | -7673486 | 10537668 | 6614419 | 398-498 |
|  | 2955187 | -99963 | -5507349 | 498-573 |
|  | 2503159 | -3145199 | - | 573-623 |
|  | -55235 | 1758111 | - | 623-673 |
| LaK3Ba3Mn4O12 | -887 | 2074162 | 181 | 173-398 |
|  | 7759607 | -176721382 | - | 398-423 |
|  | 2949231 | -1376108 | -3727291 | 423-498 |
|  | 6927542 | -12406970 | - | 498-523 |
|  | 1290101 | -22818 | 2003157 | 523-673 |

Все манганиты имеют -образные фазовые переходы II-рода при температурах: LaK3Mg3Mn4O12 – 473 и 598 К, LaK3Ca3Mn4O12 – 373 и 498 К, LaK3Sr3Mn4O12 – 398 и 598 К, LaK3Ba3Mn4O12 – 398 и 498 К.