Теплоемкость новых  хромитов GdMΙΙCr2O5,5

(где МΙΙ- щелочноземельные металлы)

С.Ж. Давренбеков

АО «Научно-производственный центр «Фитохимия»

Республика Казахстан, 100009, Караганда, ул. Газалиева,4.

Е- mail: phytoinform@nursat.кz

Известно, что соединения, состоящие из оксидов р.з.э., щелочных, щелочноземельных и переходных металлов и образующиеся в них новые соединения могут обладать одновременно многими оригинальными и уникальными электрофизическими свойствами, а для направленного синтеза таких соединений необходимо знание их термодинамических свойств.

В связи с этим данной работе обобщены результаты наших исследований по калориметрическому определению теплоемкости хромитов GdMΙΙCr2O5,5 (где МΙΙ- щелочноземельные металлы). Ниже в таблице приведены уравнения зависимости Сºр(Т) хромитов, вычисленные из опытных данных. Следует отметить, что практически все хромиты претерпевают фазовые переходы II – рода.

| Соединение | Коэффициенты уравнения Сºр=а+b·T+с·T-2, Дж/(моль·К) |  |  | ΔТ, К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | b·10-3 | -с·105 |  |
| GdMgCr2O5,5 | -(750,0±39,2) | 2133,5±111,3 | -(258,6±13,5) | 298-348 |
|  | 1166,5±60,9 | -(2760,0±144,1) | - | 348-373 |
|  | 2126,9±111,0 | -(2689,6±140,4) | 1372,8±71,7 | 373-448 |
|  | -(18259,5±953,2) | 24888,0±1299,2 | 14747,2±769,8 | 448-498 |
|  | -(2309,4±120,5) | 4,8±0,3 | - | 498-523 |
|  | -(1731,82±90,4) | 2199,5±114,8 | 2140,3±111,7 | 523-673 |
| GdCaCr2O5,5 | 115,7±6,6 | 384,5±21,8 | -(18,0±1,0) | 298-448 |
|  | 1119,1±63,3 | -(1835,3±103,9) | - | 448-473 |
|  | 151,2±8,6 | 360,5 ±20,4 | 158,0±8,9 | 473-673 |
| GdSrCr2O5,5 | 11,4±0,7 | 606,5±20,4 | - | 298-348 |
|  | 520,2±8,6 | -(856,1±55,3) | - | 348-398 |
|  | -(523,3±33,8) | 1765,6±114,1 | - | 398-448 |
|  | -(2041,6±131,9) | 2720,5±175,7 | (2188,8±141,4) | 448-548 |
|  | 2449,9±158,3 | -(1970,3±127,3) | 3580,0±231,3 | 548-673 |
| GdBaCr2O5,5 | 84,0±5,2 | 978,0±61,0 | - | 298-348 |
|  | -(342,7±21,4) | 668,3±41,7 | -(647,3±40,4) | 348-548 |
|  | 2040,9±127,4 | -(1524,4±96,1) | 2907,9±181,5 | 548-673 |