Экспериментальное изучение и статистико-Термодинамическое вычисление распределения примесей в процессе направленной кристаллизации тетрафторида германия

А.Н. Колесников1, В.В. Балабанов1, В.М. Степанов2

1Институт химии высокочистых веществ РАН, Россия, 603950, Нижний Новгород, ул. Тропинина, 49

2Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Е-mail: kolesnikov@ihps.nnov.ru

Проблема получения высокочистого тетрафторида германия требует решения задачи оценки возможности его очистки от органических примесей методом направленной кристаллизации. Требовалось исследовать поведение следующих лимитирующих примесей: метан, этан, этилен, пропан, пропилен, бутан.

Проведены статистико-термодинамические расчёты коэффициентов распределения указанных примесей при равновесии кристалл – жидкость. За основу взяты модели, описанные в [1-4]. Использованы модель идеальных растворов и её модификации [1], теория свободного объёма [1-2], методы деформируемых ячеек [3,4], а также вариант метода деформируемых ячеек, учитывающий несферичность молекулы примеси [4]. Расчёты показали, что примеси должны концентрироваться в жидкой фазе с коэффициентом распределения, заметно отличающимся от 1 (10-1 и меньше).

Эксперимент состоял в проведении процесса направленной кристаллизации GeF4 путем медленного охлаждения жидким азотом баллона, содержащего 220 г указанного вещества. При полной кристаллизации жидкого GeF4 объем твердой фазы составлял 70 см3. Оставшийся пар имел с повышенную концентрацию примесей. Проведены два последовательных опыта, в каждом из которых проведён анализ газовой и твёрдой фазы. Экспериментальные коэффициенты распределения хорошо соответствуют их расчётным значениям.

Литература

[1] М.И. Шахпаронов. Введение в молекулярную теорию растворов. М.: Гостехтеориздат. 1956.

[2] А.Н. Колесников, В.М. Степанов, С.В. Яньков. Журн. физ. химии, 59 (1985) 83.

[3] А.Н. Колесников, В.М. Степанов, С.В. Яньков. Журн. физ. химии, 54 (1980) 3042.

[4] А.Н. Колесников. Журн. физ. химии, 56 (1982) 484.