РАВНОВЕСНЫЙ СОСТАВ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСПЛАВОВ СИСТЕМЫ Al-Но

Т.В.Куликова1, А.В.Майорова1, Н.И. Ильиных1,2, К.Ю. Шуняев1.

1Институт металлургии УрО РАН, 620016, Россия, г. Екатеринбург,

ул. Амундсена,101 kulikо@gmail.com

2УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ», 620109, Россия, г. Екатеринбург,

Ул.Репина, 15

C использованием методов термодинамического моделирования (ТМ) и модели идеальных растворов продуктов взаимодействия (ИРПВ) проведено исследование равновесного состава и термодинамических характеристик расплавов систем Al - Ho в среде аргона при общем давлении 105 Па в интервале температур 1773 – 2573 К, в области составов 0 хAl  1.

В качестве расчетного инструмента использован программный комплекс TERRA. Расплав представлен моделью идеальных растворов продуктов взаимодействия, в согласно которой состав ассоциатов, входящих в раствор, тождествен составу реально существующих соединений в соответствии с диаграммой состояния.

При моделировании учитывались свойства чистых веществ и соединений: газообразных Al, Al2, Но, Ar, конденсированных Al, Ho, AlHo2, AlHo, Al2Ho, Al3Ho, Al2Ho3.

Исследованы концентрационные зависимости содержания компонентов расплавов систем Al - Ho при различных температурах. Показано, что максимальные концентрации ассоциатов [AlxHoy], входящих в растворы, наблюдаются при соотношениях элементов, характерных для образования реально существующих соединений в соответствии с диаграммой состояния. Выявлено, что наиболее устойчивыми ассоциатами в данных расплавах являются [HoAl] и [HoAl2]. Следовательно, образование данных ассоциатов должно вносить наибольший вклад в энергетику расплава.

#### Работа выполнена при финансовой  поддержке РФФИ

#### (гранты №№ 07-03-96102-урал и 07-02-01049)