Исследование термодинамики высокотемпературного равновесия феррита стронция SrFe1-xNbxO3-δ с газовой фазой

П.В.Аникина, А.А.Марков, М.В.Патракеев, И.А.Леонидов, В.Л.Кожевников

Институт химии твердого тела УрО РАН, Екатеринбург, Россия, 620990, Екатеринбург, ул.Первомайская, 91. anikina@ihim.uran.ru

Феррит стронция SrFeO3-( является кислород-ионным и электронным смешанным проводником [1]. Однако в восстановительных условиях рост концентрации кислородных вакансий сопровождается эффектами упорядочения, что приводит к ухудшению электрофизических характеристик оксида[2].

Данные рентгеновской дифракции показывают, что при комнатной температуре частичное замещение железа на ниобий, для ионов которого характерна октаэдрическая кислородная координация, способствует предотвращению формирования дальнего порядка и стабилизации кубической структуры допированных производных.

Для изучения характера и особенностей структуры SrFe1-xNbxO3-( при повышенных температурах (~1000K), т.е. в условиях потенциального применения данных материалов, проведены исследование термодинамики высокотемпературного равновесия с газовой фазой.

Методом кулонометрического титрования получены диаграммы содержания кислорода в оксидах в зависимости от температуры (650-950оС) и равновесного парциального давления кислорода над образцом  (10-4 до 1 атм). На основе этих данных рассчитаны парциальные мольные энтальпия () и энтропия () кислорода. Концентрационные зависимости (3-δ) указывают на кулоновское отталкивающее взаимодействие между ионами кислорода в оксидах SrFe1-xNbxO3-( и уменьшение энергии связи с ростом концентрации ниобия. Анализ зависимости (3-δ) позволяет сделать вывод о статистическом распределении анионных вакансий в оксидах, что свидетельствует о подавлении при температурах выше 650оС фазового перехода перовскит - браунмиллерит, характерного для SrFeO3-( при понижении содержания кислорода.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Y. Teraoka, H.M. Zhang, S. Furukawa, N. Yamazoe, Chem. Lett. 7 (1988) 1084-1089.

[2]. M.V. Patrakeev, V.L. Kozhevnikov, I.A. Leonidov, J.A. Bakhteeva, E.B. Mitberg in: N. Orlovskaya and N. Browning (Eds.), Mixed Ionic Electronic Conducting Perovskites for Advanced Energy Systems, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2004, p. 163-168.