ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ СЛОЖНЫХ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА И АЛЮМИНИЯ ПО ДАННЫМ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

I.D. Sorokina, A.F. Dresvyannikov

Казанский государственный технологический университет, Россия,

420015, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68. E-mail: sd_irena@mail.ru

Изучение формирования аморфных малорастворимых гидроксидов металлов, закономерностей их дегидратации и кристаллизации при старении и обработке является в настоящее время одной из актуальных задач в связи с необходимостью выявления факторов, повышающих устойчивость метастабильных состояний. Для установления механизма процессов фазовых переходов синтезированные образцы смешанных гидроксидов железа и алюминия были исследованы методами термогравиметрии (ТГА) и дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК).  На кривых ДТГ и ДСК, полученных для образцов железоалюминиевых систем, можно наблюдать три эндотермических пика различной формы и интенсивности, сопровождающихся потерей массы.

На основании анализа полученных экспериментальных результатов в сопоставлении с литературными данными можно предположить, что в процессе термического разложения железоалюминиевых гидроксидов до 393 К удаляется не только физически адсорбированная вода из ксерогелей железа и алюминия, но и продукты взаимодействия между собой мостиковых OH-групп (ол-групп). Первый эндоэффект при 300-496 К связан с переходом из полимерной структуры первичных частиц гетита (α-FeOOH) в полимерную (аморфную) структуру, соответствующую по химическому составу оксиду железа (α-Fe2O3). Наличие второго эндоэффекта в интервале температур 452-597 К обусловлено удалением координационно-связанной воды из структуры байерита, сопровождающимся формированием η-Al2O3. Эндотермический эффект в области 597-803 К связан с дегидратацией псевдобемита в γ- Al2O3. Результаты, полученные независимыми методами исследования (ЯМР, РФА) позволяют предположить, что исходная структура представляет собой ксерогель железа и алюминия, имеющий общий состав [FemAlnClk(OH)q]2m+3n-k-q, в частности [AlFe(OH)3]2+ и [AlFe(OH)4]+. Значения m, n, k и q – определяются концентрациями компонентов и рН раствора.