ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ (pH, T, fO2) НА УСТОЙЧИВОСТЬ И СОСТАВ ИЗОПОЛИВОЛЬФРАМАТ-ИОНОВ В ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ РАСТВОРАХ

А.Ф. Редькин1, Г.В. Бондаренко1, Н.П. Костромин2

1Институт экспериментальной минералогии РАН, г. Черноголовка, Московской обл., 142432 г. Черноголовка, М.О., Институтская ул. д. 4, ИЭМ РАН. E-mail: redkin@iem.ac.ru

2Электростальский политехнический институт, филиал Московского государственного института стали и сплавов, г. Электросталь, Московской обл., 144000 г. Электросталь, М.О., ул. Первомайская д. 7, ЭПИ МИСиС

Исследование комплексообразования и оценка вклада различных форм вольфрама в гидротермальных растворах, содержащих относительно высокие концентрации вольфрама (>0.001 моль/кг Н2О), представляется важным для геохимии вольфрама в постмагматических процессах и для технологии получения соединений, представляющих интерес для катализа, электрохимии и полупроводниковых материалов. С этой целью рассмотрены имеющиеся данные по диссоциации и комплексообразованию частиц W(VI) и построены диаграммы преобладания различных изо-поливольфраматных анионные комплексов в водно-солевых растворах интервале 25 - 290оС [1-3]. Исследована растворимость натрий-вольфрамовых бронз NaxWO3 (STB) в 0.03-3.0 mNaCl растворах при 500оС, P=1000 бар (рис. 1) и получены спектры комбинационного рассеяния закаленных растворов. На основе термодинамических расчетов, было показано, что характер изменения растворимости STB соответствует присутствию в растворах значительных количеств анионных комплексов W(VI, V), имеющих заряд -3.

|  | Рис. 1. Влияние концентрации NaCl и fO2 на растворимость STB, Na0.16WO3 при 500оС, 1000 бар и кислотности раствора, определяемой Ta2O5-Na2Ta4O11-буфером. Условные обозначения: эксперимент, расчет - 1,4 - PTS-(Na2W5O16∙H2O)-STB; 2,5-Ni-NiO; 3,5-Co-CoO кислородные буферы. |
| --- | --- |

ЛИТЕРАТУРА

[1] C.J. Baes, R.E. Mesmer. The hydrolysis of cations. A Wiley-Int. NY. 1976.

[2] R. Arnek, Y. Sasaki. Acta Chem. Scand. A28 (1974) 20.

[3] D.Wesolowski et al. Inorg. Chem. 23 (1984) 1120.